XWHT3503-2016

铸管用涂衬砂

1   范围

本标准规定了涂衬砂的技术要求及试验方法。

本标准适用于球墨铸铁管及管件涂衬用砂。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。其最新版本适用于本标准。GB/T 14684  建筑用砂

- 技术要求

| 类别 | 砂子标准 |
| --- | --- |
| 涂衬细砂 | 粒级 | <0.315 | 0.315～0.75 | 0.75～1.25 | 1.25～2.0 | ＞2.0 |
|  | 一级 | ≤20% | —— | ≤1% |
|  | 二级 | 20%-25% |  |  |
|  | 三级 | 25%-30% |  |  |
| 涂衬中砂（水冷中大线） | 粒级 | ＜0.50 | 0.50～1.18 | 1.18～2.0 | 2.0～2.5 | ＞2.5* |
|  | 一级 | ≤20% | —— | ≤5% |
|  | 二级 | 20%-25% |  |  |
|  | 三级 | 25%-30% |  |  |
| 涂衬粗砂1 | 粒级 | ＜0.5 | 0.5～1.25* | 1.25～3.0 | 3.0～4.0* | ＞4.0 |
|  | 一级 | 20-30% | ≥20% | ≥30% | 3-10% | ≤3% |
|  | 二级 | 15～20%或 30～35% | —— |  |
|  | 三级 | ≤15%或≥35% |  |  |
| 涂衬粗砂2 | 粒级 | ＜0.5 | 0.5～1.25* | 1.25～3.0 | 3.0～4.0* | ＞4.0 |
|  | 一级 | 20-30% | ≥20% | ≥40% | 10-20% | ≤5% |
|  | 二级 | 15～20%或 30～35% | —— |  |
|  | 三级 | ≤15%或≥35% |  |  |
| 含泥量 | 含泥量供应商均应提供水洗砂；含泥量≤0.5%。 |
| 含水量 | 化验含水量>2%的按照过磅量进行扣款。卸车时滴水加扣300 公斤；流水加扣600公斤；有明水900 公斤。 |
| 备 注 1.涂衬粗砂中带“*”的中间粒度只作为参考，不作为合格与否判定，不进行扣款。 2.含水量不作为涂衬砂合格与否判定。 3. 粗砂1 与粗砂2 之间调换时，需提前2 天通知供应商进行筛分准备。 |

4、检验方法

4.1、涂衬用砂的取样、粒度、含泥量及有机杂质应符合GB/T 14684的规定。

4.2、含水量测定时，称取试样500g，放于瓷盘中，置于105℃恒温的烘箱中烘干直至恒重，冷却至室温，称量。

5、接收及存贮

5.1、供应涂衬砂到指定仓储地点。

5.2、入仓涂衬砂，不同规格分类存放；存贮仓周围清理干净，避免杂物污染。