除尘滤袋及骨架技术指标

一、玻璃纤维针刺毡滤料：

| 序号 | 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滤料 |  | (型号：ZBD) |
| 1 | 滤袋材质 |  | 玻璃纤维针刺毡 |
| 2 | 处理方法 |  | PTFE乳液渗膜处理 |
| 3 | 短时超温使用温度 | ℃ | 300 |
| 4 | 连续使用温度 | ℃ | 80~280 |
| 5 | 单位面积的质量 | g/m2 | 〉950 |
| 6 | 厚度 | mm | 2.0~2.2 |
| 7 | 断裂强力 | 经向 | N/5cm | 2800 |
|  |  | 纬向 | N/5cm | 2800 |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 | % | <2 |
|  |  | 纬向 | % | <2 |
| 9 | 透风率 | m3/m2.s | 0.15~0.25(127 Pa条件下) |
| 二 | 滤袋 |  |  |
| 1 | 加工方法 |  | 三针六线缝制 |
| 2 | 过滤方式 |  | 外滤 |
| 3 | 清灰方式 |  | 脉冲清灰 |
| 三 | 使用寿命 | 月 | 24个 |

使用部位：炼铁高炉煤气除尘。

二、芳纶滤袋

- 滤袋及后处理要求：

1.1材料：芳纶滤料

1.2材质：芳纶/芳纶基布

1.3后 整 理：烧毛+热定型+轧光

1.4表面处理：PTFE乳液渗膜处理

1.5顶部、底部工艺：底部向上双层加强100mm (本体材料)

- 滤料技术参数保证：

| 序号 | 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品型号 |  | 芳纶滤料 |
| 1 | 产品名称 |  | 芳纶滤料 |
| 2 | 后处理 |  | PTFE乳液渗膜处理 |
| 3 | 短时超温使用温度 | ℃ | 240 |
| 4 | 连续使用温度 | ℃ | 80~204 |
| 5 | 单位面积的质量 | g/m2 | 900 |
| 6 | 厚度 | mm | 2.2-2.4 |
| 7 | 断裂强力 | 经向 N/5cm 1100 |
|  |  | 纬向 N/5cm 1500 |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 % 小于40 |
|  |  | 纬向 % 小于 50 |
| 9 | 耐腐蚀性能 | 良 |
| 10 | 耐水解性能 | 良 |
| 11 | 耐磨性能 | 优 |
| 12 | 透风率 | L/dm2.min | 140~170(127Pa条件下) |
| 13 | 过滤阻力 | Pa | 800-1200 |
| 14 | 排放浓度 |  | <20mg/Nm3 |
| 二 | 滤袋 |  |  |
| 1 | 弹性环材质 |  | 不锈钢 |
| 2 | 弹性环规格 |  | 按图纸或者根据用户提供的花板尺寸 |
| 3 | 缝线材质 |  | PTFE缝线 |
| 4 | 缝线方式 | 自动线合 | 三针六线 |
| 5 | 200 ℃24h后的热收缩率 | % | 1.5（240℃2个小时） |
| 6 | 过滤方式 |  | 外滤 |
| 7 | 使用年限 | 月 | 24 |

三、氟美斯涂层滤料：

| 序号 | 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滤料 |  | (型号：ZMS-II) |
| 1 | 滤袋材质 |  | 玻纤+P84/玻纤基布（P84纤维不低于20%） |
| 2 | 处理方法 |  | PTFE乳液渗膜处理；PTFE线缝制 |
| 3 | 短时超温使用温度 | ℃ | 280 |
| 4 | 连续使用温度 | ℃ | 80~260 |
| 5 | 单位面积的质量 | g/m2 | 〉850 |
| 6 | 厚度 | mm | 2.0~2.2 |
| 7 | 断裂强力 | 经向 | N/5cm | 2400 |
|  |  | 纬向 | N/5cm | 2400 |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 | % | <2 |
|  |  | 纬向 | % | <2 |
| 9 | 透风率 | m3/m2.s | 0.15~0.25 (127 Pa条件下) |
| 二 | 滤袋 |  |  |
| 1 | 加工方法 |  | 三针六线缝制 |
| 2 | 过滤方式 |  | 外滤 |
| 3 | 清灰方式 |  | 脉冲清灰 |
| 三 | 使用寿命 | 月 | 18个 |

四、PPS复合滤袋技术规范

## 滤料材质

- 滤料材质：50%PTFE+50%PPS/PTFE基布，克重：≥600g/㎡；

- 原料产地：PPS纤维:日本东丽、东洋纺；

- 后整理：烧毛+热轧+高温热定型； PTFE乳液浸渍+拒水防油处理；

## 滤袋性能表

| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维 | % | 50%PTFE+50%PPS |  |
| 2 | 滤料 | % | 50%PTFE+50%PPS |  |
| 3 | 基布材料及比例 | % | 100%PTFE基布 |  |
| 4 | 滤袋缝制工艺（包括缝制采用线材质） |  | 聚四氟乙烯(PTFE)线三针同步缝制 |  |
| 5 | 重量 | g/m2 | 600 |  |
| 6 | 厚度 | mm | 1.7±0.1 |  |
| 7 | 透气量 | L/dm3.min | 120-160 |  |
| 8 | 纵向断裂强度（>90da） | N/5cm | 900 |  |
| 9 | 横向断裂强度（>90da） | N/5cm | 1200 |  |
| 10 | 连续使用温度 | ℃ | 80-170 |  |
| 11 | 最高温度 | ℃ | 190 |  |
| 12 | 抗酸性 |  | 优 |  |
| 13 | 抗碱性 |  | 优 |  |
| 14 | 抗水解性 |  | 优 |  |
| 15 | 抗氧化性 |  | 优 |  |
| 16 | 耐磨性 |  | 良 |  |
| 17 | 质保期 |  | 不少于24个月 |  |
| 18 | 排放浓度 |  | 小于20mg |  |

使用部位：烧结部成品矿、转炉炼钢、铸管水泥除尘等部位。

五、涤纶覆膜针刺毡滤料：

| 序号 | 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滤料 |  |  |
| 1 | 滤袋材质 |  | 聚酯纤维 |
| 2 | 处理方法 |  | 表面覆PTFE膜处理 |
| 3 | 短时超温使用温度 | ℃ | 120 |
| 4 | 连续使用温度 | ℃ | 80~100 |
| 5 | 单位面积的质量 | g/m2 | 〉550 |
| 6 | 厚度 | mm | 1.8~2.0 |
| 7 | 断裂强力 | 经向 | N/5cm | 1000 |
|  |  | 纬向 | N/5cm | 1200 |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 | % | <25 |
|  |  | 纬向 | % | <35 |
| 9 | 透风率 | m3/m2.s | 0.04~0.06 (127 Pa条件下) |
| 二 | 滤袋 |  |  |
| 1 | 加工方法 |  | 三针六线缝制 |
| 2 | 过滤方式 |  | 外滤 |
| 3 | 清灰方式 |  | 脉冲清灰 |
| 三 | 使用寿命 | 月 | 18个 |

使用部位：烧结部粉碎房等部位。

六、防水防油涤纶针刺毡滤料：

| 序号 | 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滤料 |  |  |
| 1 | 滤袋材质 |  | 聚酯纤维 |
| 2 | 处理方法 |  | 烧毛+热定型+拒水防油处理 |
| 3 | 短时超温使用温度 | ℃ | 120 |
| 4 | 连续使用温度 | ℃ | 80~100 |
| 5 | 单位面积的质量 | g/m2 | 〉550 |
| 6 | 厚度 | mm | 1.8~2.0 |
| 7 | 断裂强力 | 经向 | N/5cm | 1000 |
|  |  | 纬向 | N/5cm | 1200 |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 | % | <25 |
|  |  | 纬向 | % | <35 |
| 9 | 透风率 | m3/m2.s | 0.15~0.25 (127 Pa条件下) |
| 二 | 滤袋 |  |  |
| 1 | 加工方法 |  | 三针六线缝制 |
| 2 | 过滤方式 |  | 外滤 |
| 3 | 清灰方式 |  | 脉冲清灰 |
| 三 | 使用寿命 | 月 | 18个 |

使用部位：炼铁部铁前、炼铁部槽下除尘、炼铁热风等部位。

七、三防涤纶针刺毡滤料（防水、防油、防静电）

| 序号 | 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滤料 |  |  |
| 1 | 滤袋材质 |  | 聚酯纤维 |
| 2 | 后处理方法 |  | 烧毛+热定型+拒水防油+防静电处理 |
| 3 | 短时超温使用温度 | ℃ | 120 |
| 4 | 连续使用温度 | ℃ | 80~100 |
| 5 | 单位面积的质量 | g/m2 | 〉500 |
| 6 | 厚度 | mm | 1.8~2.0 |
| 7 | 断裂强力 | 经向 | N/5cm | 1000 |
|  |  | 纬向 | N/5cm | 1200 |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 | % | <25 |
|  |  | 纬向 | % | <35 |
| 9 | 透风率 | m3/m2.s | 0.15~0.25 (127 Pa条件下) |
| 二 | 滤袋 |  |  |
| 1 | 加工方法 |  | 三针六线缝制 |
| 2 | 过滤方式 |  | 外滤 |
| 3 | 清灰方式 |  | 脉冲清灰 |
| 三 | 使用寿命 | 月 | 18个 |

使用部位：焦化部粉碎房等部位。

八、三防涤纶针刺毡覆膜滤袋（防水、防油、防静电）

| 序号 | 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滤料 |  |  |
| 1 | 滤袋材质 |  | 聚酯纤维 |
| 2 | 后处理方法 |  | 烧毛+热定型+拒水防油+防静电+表面覆PTFE膜处理处理 |
| 3 | 短时超温使用温度 | ℃ | 120 |
| 4 | 连续使用温度 | ℃ | 80~100 |
| 5 | 单位面积的质量 | g/m2 | 〉550 |
| 6 | 厚度 | mm | 1.8~2.0 |
| 7 | 断裂强力 | 经向 | N/5cm | 1000 |
|  |  | 纬向 | N/5cm | 1200 |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 | % | <25 |
|  |  | 纬向 | % | <35 |
| 9 | 透风率 | m3/m2.s | 0.15~0.25 (127 Pa条件下) |
| 二 | 滤袋 |  |  |
| 1 | 加工方法 |  | 三针六线缝制 |
| 2 | 过滤方式 |  | 外滤 |
| 3 | 清灰方式 |  | 脉冲清灰 |
| 三 | 使用寿命 | 月 | 18个 |

使用部门：铸管、炼钢、焦化

九、莱氟FM-I 100%PTFE滤袋覆膜型滤袋技术参数

一、滤袋及后处理技术

1.1表面处理：		PTFE覆膜处理

1.2顶部、底部工艺：口部、底部为加厚层（本体材料）

二、滤料技术参数保证：

| 序号 | 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品型号 |  | 莱氟FM-I滤料 |
| 1 | 产品材质 |  | 100%PTFE纤维/PTFE基布 |
| 2 | 后处理 |  | PTFE乳液渗膜处理+覆膜处理 |
| 3 | 单位面积的质量 | g/m2 | ≥750 |
| 4 | 厚度 | mm | 1.0-1.4 |
| 5 | 短时超温使用温度 | ℃ | 260（单次不超过5分钟，寿命期内小于3次） |
| 6 | 连续使用温度 | ℃ | 140～200 |
| 7 | 断裂强力 | 经向 N/5cm ≥750 |
|  |  | 纬向 N/5cm ≥750 |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 % ≤30 |
|  |  | 纬向 % ≤50 |
| 9 | 透气率 | L/dm2.min | 25-35 |
| 10 | 260 ℃1.5h后的热收缩率 | % | ≤1.5 |
| 11 | 耐腐蚀性能 | 良 |
| 12 | 耐水解性能 | 良 |
| 13 | 耐磨性能 | 良 |
| 14 | 质保期 | 24个月 |

使用部位：  炼铁白灰窑除尘系统

十、莱氟FM-Ⅱ覆膜型滤袋技术参数

一、滤袋及后处理技术

1.1表面处理：		PTFE渗膜处理

1.2顶部、底部工艺：口部、底部为加厚层（本体材料）

二、滤料技术参数保证：

| 序号 | 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滤料 |  | FM-II |
| 2 | 加工方法 |  | PTFE渗膜处理 |
| 3 | 短时超温使用温度 | ℃ | 260（单次不超过5分钟，寿命期内小于3次） |
| 4 | 连续使用温度 | ℃ | 140～200 |
| 5 | 单位面积的质量 | g/m2 | ≥850 |
| 6 | 厚度 | mm | 2.2±0.1 |
| 7 | 断裂强力 | 经向 | N/5cm | 2400 |
|  |  | 纬向 | N/5cm | 2400 |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 | % | <5 |
|  |  | 纬向 | % | <10 |
| 9 | 透气率 | L/dm2.min | 50-75 |
| 二 | 滤袋 |  |  |
| 1 | 规格 | mm | Ø160mm（直径）×6000mm（长度）不等 |
| 2 | 加工方法 |  | 三针六线缝制 |
| 3 | 过滤方式 |  | 外滤 |
| 4 | 清灰方式 |  | 脉冲清灰 |
| 5 | 质保期 |  | 18个月 |

使用部位：  炼铁白灰窑除尘系统

介质：含石灰粉状颗粒的烟尘 ；风机入口风量：330000m³/h；滤袋耐热温度250℃；风全压：8000pa ，除尘器进出口压差在600～800Pa，出口粉尘排放浓度＜10mg/m3 ，入口粉尘浓度＜10g/m3 ，滤袋重量不小于550g/m2，滤袋表面应做防粘袋处理，使用寿命≥18个月。

十一、超细纤维针刺毡滤袋

1、滤袋及后处理要求

1.2材料：耐磨超细纤维

1.3重量：≥550g/m2

1.4表面处理：PTFE浸渍处理

1.5顶部、底部工艺：底部向上双层加强100mm (本体材料)包底

2、滤料技术参数保证：

| 序号 | 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滤料 |  | 耐磨超细纤维 |
| 1 | 滤袋材质 |  | 耐磨纤维+高性能超细纤维 |
| 2 | 后处理 |  | 烧毛、热定型、PTFE浸渍处理 |
| 3 | 短时超温使用温度 ≤10Min/次 | ℃ | 140 |
| 4 | 连续使用温度 | ℃ | ≤120 |
| 5 | 单位面积的质量 | g/m2 | ≥550 |
| 6 | 厚度 | mm | 1.6-1.9 |
| 7 | 断裂强力 | 经向 N/5cm ≥ 800 |
|  |  | 纬向 N/5cm ≥1000 |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 % ≤30% |
|  |  | 纬向 % ≤50% |
| 9 | 透风率 | L/dm2.min | 110~150(200Pa条件下) |
| 10 | 过滤风速 | m/min | 1 |
| 11 | 袋口胀圈材质 |  | 不锈钢 |
| 12 | 过滤介质 |  |  |
| 二 | 滤袋 |  |  |
| 1 | 加工方法 |  | 热合或缝制、三针六线缝制 |
| 2 | 过滤方式 |  | 外滤 |
| 3 | 清灰方式 |  | 脉冲清灰 |
| 4 | 排放浓度 | mg/㎡ | 15 |
| 5 | 质保期 | 月 | 18 |

十二、水刺超细纤维滤袋

1、滤袋及后处理要求

1.2材料：耐磨超细纤维水刺毡

1.3重量：≥500g/m2

1.4表面处理：PTFE乳液渗膜处理

1.5顶部、底部工艺：底部向上双层加强100mm (本体材料)包底

2、滤料技术参数保证：

| 序号 | 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滤料 |  | 水刺超细纤维 |
| 1 | 滤袋材质 |  | 耐磨纤维+高性能超细纤维 |
| 2 | 后处理 |  | 烧毛、热定型、PTFE乳液渗膜处理 |
| 3 | 短时超温使用温度 ≤10Min/次 | ℃ | 140 |
| 4 | 连续使用温度 | ℃ | ≤120 |
| 5 | 单位面积的质量 | g/m2 | ≥500 |
| 6 | 厚度 | mm | 1.6-1.9 |
| 7 | 断裂强力 | 经向 N/5cm ≥ 800 |
|  |  | 纬向 N/5cm ≥1000 |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 % ≤30% |
|  |  | 纬向 % ≤50% |
| 9 | 透风率 | L/dm2.min | 110~150(200Pa条件下) |
| 10 | 过滤风速 | m/min | 1 |
| 11 | 袋口胀圈材质 |  | 不锈钢 |
| 12 | 过滤介质 |  | 矿粉、焦粉 |
| 二 | 滤袋 |  |  |
| 1 | 加工方法 |  | 热合或缝制、三针六线缝制 |
| 2 | 过滤方式 |  | 外滤 |
| 3 | 清灰方式 |  | 脉冲清灰 |
| 4 | 排放浓度 | mg/㎡ | 10 |
| 5 | 质保期 | 月 | 24 |

十三、超细抗静电纤维水刺毡滤袋

1.2材料：超细抗静电纤维水刺毡

1.3重量：≥500g/m2

1.4表面处理：PTFE乳液渗膜处理

1.5顶部、底部工艺：底部向上双层加强100mm (本体材料)包底

1.6加工工艺：三针六线缝制

| 序号 | 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滤料 |  | 抗静电，超细改性滤料 |
| 1 | 滤袋材质 |  | 抗静电纤维+高性能超细纤维 |
| 2 | 后处理 |  | PTFE乳液渗膜处理 |
| 3 | 短时超温使用温度 ≤10Min/次 | ℃ | 140（每年不超5次） |
| 4 | 连续使用温度 | ℃ | ≤120 |
| 5 | 单位面积的质量 | g/m2 | ≥500 |
| 6 | 厚度 | mm | 1.6-1.9 |
| 7 | 断裂强力 | 经向 N/5cm ≥ 800 |
|  |  | 纬向 N/5cm ≥1000 |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 % ≤30% |
|  |  | 纬向 % ≤50% |
| 9 | 透风率 | L/dm2.min | 110~150(200Pa条件下) |
| 10 | 过滤风速 | m/min | 1 |
| 11 | 袋口胀圈材质 |  | 不锈钢 |
| 12 | 过滤介质 |  | 焦粉、烟气 |
| 二 | 滤袋 |  |  |
| 2 | 加工方法 |  | 热合或缝制 |
| 3 | 过滤方式 |  | 外滤 |
| 4 | 清灰方式 |  | 脉冲清灰 |
| 5 | 排放浓度 | mg/㎡ | 10 |
| 6 | 质保期 | 月 | 24 |

骨架规格明细

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨架 | 件 | 125*2450 | 烧结配料除尘器 |
| 2 | 骨架 | 件 | 125*6000 | 烧结配料除尘器 |
| 3 | 骨架 | 件 | 130*1000 | 铸管水泥仓除尘 |
| 4 | 骨架 | 件 | 130*1500 | 燃料破碎除尘 |
| 5 | 骨架 | 件 | 130*1670 | 燃料破碎除尘，喷煤煤粉集灰仓 |
| 6 | 骨架 | 件 | 130*1700 | 燃料破碎除尘，喷煤煤粉集灰仓 |
| 7 | 骨架 | 件 | 130*2000（文氏管） | 干除尘集灰仓 |
| 8 | 骨架 | 件 | 130*2450 | 配料仓订铸件部 |
| 9 | 骨架 | 件 | 130*2900 | 白灰成品除尘器 |
| 10 | 骨架 | 件 | 130*3000 | 烧结转运站 |
| 11 | 骨架 | 件 | 130*3110 | 喷煤收粉器 |
| 12 | 骨架 | 件 | 130*3450 |  |
| 13 | 骨架 | 件 | 130*4000 | 铸件部 |
| 14 | 骨架 | 件 | 130*5000 | 白灰成品除尘器 |
| 15 | 骨架 | 件 | 130*6000（一节） | 炼钢钢渣磁选 |
| 16 | 骨架 | 件 | 130*6000（三节） | 表面有机硅喷塑处理；炼铁干除尘 |
| 17 | 骨架 | 件 | 160*6000 | 转炉、精炼炉、铸件部、白灰窑炼铁粉 |
| 18 | 骨架 | 件 | 160*7500 |  |
| 19 | 骨架 | 件 | 160*8200（二节） | 烧结机尾 |
| 20 | 骨架 | 件 | 165*6000（文氏管） | 烧结转运站 |
| 21 | 骨架 | 件 | 165*6000（文氏管，三节） | 焦化 |
| 22 | 骨架 | 件 | 175*6000（文氏管，三节） | 焦化 |

说明：1、每种滤料使用寿命承诺均为正常工况条件下。

1.布袋处理后技术标准：

2.滤袋的纵向缝线、袋口的环状缝线、滤袋防瘪环（钢圈）的环状缝线、滤袋底的环状缝线必须走线均匀、牢固，无断线、纵线。滤袋在正常使用过程中缝线断开，导致滤袋进灰的视为布袋质量问题。

3.滤袋无破损，包装必须防水包装，滤袋出厂必须提供产品材质、规格明细、出厂验收合格证、每组数量。

4、货到需方现场，需方需要立即对货物进行验收，具体验收项目：滤袋无破损，包装必须防水包装，滤袋出厂必须提供产品材质、规格明细、出厂验收合格证、每组数量。验收合格后签字确认，并有供方送货人员带回确认文件。

5、滤袋尺寸按照使用花板尺寸或样品生产。

6、根据使用部门的工况要求，调整工艺，生产适合的滤料。

7、骨架材质规格要求为：

1）普通骨架筋粗：φ3.8mm，材质为Q235；

2）φ160竖筋根数：16根  φ130竖筋根数：（长度3m 为10根，6m为12根）

以上支撑环间距：200mm；均为热镀锌。

8、骨架送货铁框包装，便于吊装卸货。

所有滤袋、骨架尺寸，由中标方负责到我公司现场核实、确认。