炼铁烧结风机烟道喷涂工程

招标要求

## 1 施工内容简介：

炼铁烧结风机烟道内耐火砖脱落严重，需要在烟道内脱落严重部分喷涂耐火材料，烟道内固定不锈钢锚固钩，锚固钩上固定不锈钢钢丝网，随后喷涂耐火涂料，耐火涂料厚度为120mm，共计喷涂面积约1000㎡。

## 2 施工重点难点：

- 烟道内顶部较高，施工面积较大，施工时需满堂脚手架进行施工，高处作业较多，同时烟道内施工为有限空间作业，施工时危险性较大。

- 烟道内耐火砖脱落区域区块较多，无法进行大面积喷涂，需分区块进行施工。

- 烟道内施工时温度较高，施工困难。

## 3 具体施工内容：

停产后使用风机进行吹扫，经检测无煤气残余后，双方到现场确认施工面积、拆除面积、烟道杂物等等，要求拍照留存，并书面签字确认相关数量，方可进行施工。报价按照施工面积单价、拆除面积、烟道杂物吨位（装车后按照体积计算重量或过磅计算）

4 验收要求

1）锚固钩外形尺寸符合要求，焊接牢固，间距150*250mm

2）钢丝网规格、铺设高度符合要求

3）耐火材料喷涂厚度120mm，表面平整、无脱落，喷涂前浮灰清理

4）施工结束现场清理

5）质保≥2年（如果超过2年在报价中注明，并附上质保时间），投用后第一次检修进行二次验收，主要检查是否有脱落，检测磨损量，确定是否达到质保要求，满一年后最终验收合格付质保金。

备注：此次招标范围包括主、辅材料、施工等等。

附：烧结大烟道用喷涂料理化指标

| 项目 | 单位 | FN-130 |
| --- | --- | --- |
| 化学成分 | Al2O3 | % | ≥40 |
| 体积密度 | 110℃×24h | g/cm3 | ≥1.65 |
| 抗折强度 | 110℃×24h | MPa | ≥4.0 |
|  | 1400℃ | MPa | ≥0.5 |
| 耐压强度 | 110℃×24h | MPa | ≥20 |
| 烧后线变化率 | 1300℃×3h | % | ±1.0 |
| 耐火度 | ℃ | ≥1540 |

说明：Y形锚固件和成型钢丝网，材质Q235A,工作长度100毫米

喷涂料用量：198吨（厚度120mm）