芜湖新兴铸管各种除尘滤料技术指标

- 玻璃纤维针刺毡滤料：

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滤料 |  |  | (型号：ZBD) |
| 1 | 滤袋材质 |  |  | 玻璃纤维针刺毡 |
| 2 | 处理方法 |  |  | PTFE乳液渗膜处理 |
| 3 | 短时超温使用温度 |  | ℃ | 300 |
| 4 | 连续使用温度 |  | ℃ | 80~280 |
| 5 | 单位面积的质量 |  | g/m2 | 〉950 |
| 6 | 厚度 |  | mm | 2.0~2.2 |
| 7 | 断裂强力 | 经向 | N/5cm | 2800 |
|  |  | 纬向 | N/5cm | 2800 |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 | % | <2 |
|  |  | 纬向 | % | <2 |
| 9 | 透风率 |  | m3/m2.s | 0.15~0.25(127 Pa条件下) |
| 二 | 滤袋 |  |  |  |
| 1 | 加工方法 |  |  | 三针六线缝制 |
| 2 | 过滤方式 |  |  | 外滤 |
| 3 | 清灰方式 |  |  | 脉冲清灰 |
| 三 | 使用寿命 |  | 月 | 18个 |

使用部位：炼铁高炉煤气除尘。

- ZMS-II复合针刺毡滤料：

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滤料 |  |  | (型号：ZMS-II) |
| 1 | 滤袋材质 |  |  | 玻纤+P84/玻纤基布（P84纤维不低于20%） |
| 2 | 处理方法 |  |  | PTFE乳液渗膜处理 |
| 3 | 短时超温使用温度 |  | ℃ | 280 |
| 4 | 连续使用温度 |  | ℃ | 80~260 |
| 5 | 单位面积的质量 |  | g/m2 | 〉850 |
| 6 | 厚度 |  | mm | 2.0~2.2 |
| 7 | 断裂强力 | 经向 | N/5cm | 2400 |
|  |  | 纬向 | N/5cm | 2400 |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 | % | <2 |
|  |  | 纬向 | % | <2 |
| 9 | 透风率 |  | m3/m2.s | 0.15~0.25 (127 Pa条件下) |
| 二 | 滤袋 |  |  |  |
| 1 | 加工方法 |  |  | 三针六线缝制 |
| 2 | 过滤方式 |  |  | 外滤 |
| 3 | 清灰方式 |  |  | 脉冲清灰 |
| 三 | 使用寿命 |  | 月 | 24个 |

使用部位：炼铁部铁前除尘系统。

- 防水防油涤纶针刺毡滤料：

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滤料 |  |  |  |
| 1 | 滤袋材质 |  |  | 聚酯纤维 |
| 2 | 处理方法 |  |  | 烧毛+热定型+拒水防油处理 |
| 3 | 短时超温使用温度 |  | ℃ | 120 |
| 4 | 连续使用温度 |  | ℃ | 80~100 |
| 5 | 单位面积的质量 |  | g/m2 | 〉550 |
| 6 | 厚度 |  | mm | 1.8~2.0 |
| 7 | 断裂强力 | 经向 | N/5cm | 1000 |
|  |  | 纬向 | N/5cm | 1200 |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 | % | <25 |
|  |  | 纬向 | % | <35 |
| 9 | 透风率 |  | m3/m2.s | 0.15~0.25 (127 Pa条件下) |
| 二 | 滤袋 |  |  |  |
| 1 | 加工方法 |  |  | 三针六线缝制 |
| 2 | 过滤方式 |  |  | 外滤 |
| 3 | 清灰方式 |  |  | 脉冲清灰 |
| 三 | 使用寿命 |  | 月 | 18个 |

使用部位：炼铁部铁前、炼铁部槽下除尘、炼铁热风等部位。

- 三防涤纶针刺毡滤料：

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滤料 |  |  |  |
| 1 | 滤袋材质 |  |  | 聚酯纤维 |
| 2 | 后处理方法 |  |  | 烧毛+热定型+拒水防油+防静电处理 |
| 3 | 短时超温使用温度 |  | ℃ | 120 |
| 4 | 连续使用温度 |  | ℃ | 80~100 |
| 5 | 单位面积的质量 |  | g/m2 | 〉500 |
| 6 | 厚度 |  | mm | 1.8~2.0 |
| 7 | 断裂强力 | 经向 | N/5cm | 1000 |
|  |  | 纬向 | N/5cm | 1200 |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 | % | <25 |
|  |  | 纬向 | % | <35 |
| 9 | 透风率 |  | m3/m2.s | 0.15~0.25 (127 Pa条件下) |
| 二 | 滤袋 |  |  |  |
| 1 | 加工方法 |  |  | 三针六线缝制 |
| 2 | 过滤方式 |  |  | 外滤 |
| 3 | 清灰方式 |  |  | 脉冲清灰 |
| 三 | 使用寿命 |  | 月 | 18个 |

使用部位：焦化部粉碎房等部位。

- 防静电涤纶针刺毡滤料:

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滤料 |  |  |  |
| 1 | 滤袋材质 |  |  | 聚酯纤维 |
| 2 | 处理方法 |  |  | 烧毛+热定型+防静电处理 |
| 3 | 短时超温使用温度 |  | ℃ | 120 |
| 4 | 连续使用温度 |  | ℃ | 80~100 |
| 5 | 单位面积的质量 |  | g/m2 | 〉500 |
| 6 | 厚度 |  | mm | 1.8~2.0 |
| 7 | 断裂强力 | 经向 | N/5cm | 1000 |
|  |  | 纬向 | N/5cm | 1200 |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 | % | <25 |
|  |  | 纬向 | % | <35 |
| 9 | 透风率 |  | m3/m2.s | 0.15~0.25 (127 Pa条件下) |
| 二 | 滤袋 |  |  |  |
| 1 | 加工方法 |  |  | 三针六线缝制 |
| 2 | 过滤方式 |  |  | 外滤 |
| 3 | 清灰方式 |  |  | 脉冲清灰 |
| 三 | 使用寿命 |  | 月 | 18个 |

使用部位：炼铁喷煤、烧结部四万脉冲等部位。

- 涤纶覆膜针刺毡滤料：

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滤料 |  |  |  |
| 1 | 滤袋材质 |  |  | 聚酯纤维 |
| 2 | 处理方法 |  |  | 表面覆PTFE膜处理 |
| 3 | 短时超温使用温度 |  | ℃ | 120 |
| 4 | 连续使用温度 |  | ℃ | 80~100 |
| 5 | 单位面积的质量 |  | g/m2 | 〉500 |
| 6 | 厚度 |  | mm | 1.8~2.0 |
| 7 | 断裂强力 | 经向 | N/5cm | 1000 |
|  |  | 纬向 | N/5cm | 1200 |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 | % | <25 |
|  |  | 纬向 | % | <35 |
| 9 | 透风率 |  | m3/m2.s | 0.04~0.06 (127 Pa条件下) |
| 二 | 滤袋 |  |  |  |
| 1 | 加工方法 |  |  | 三针六线缝制 |
| 2 | 过滤方式 |  |  | 外滤 |
| 3 | 清灰方式 |  |  | 脉冲清灰 |
| 三 | 使用寿命 |  | 月 | 18个 |

使用部位：烧结部粉碎房等部位。

- 涤纶覆膜抗静电针刺毡滤料：

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滤料 |  |  |  |
| 1 | 滤袋材质 |  |  | 聚酯纤维 |
| 2 | 处理方法 |  |  | 表面覆PTFE膜+抗静电处理 |
| 3 | 短时超温使用温度 |  | ℃ | 120 |
| 4 | 连续使用温度 |  | ℃ | 80~100 |
| 5 | 单位面积的质量 |  | g/m2 | 〉500 |
| 6 | 厚度 |  | mm | 1.8~2.0 |
| 7 | 断裂强力 | 经向 | N/5cm | 1000 |
|  |  | 纬向 | N/5cm | 1200 |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 | % | <25 |
|  |  | 纬向 | % | <35 |
| 9 | 透风率 |  | m3/m2.s | 0.04~0.06 (127 Pa条件下) |
| 二 | 滤袋 |  |  |  |
| 1 | 加工方法 |  |  | 三针六线缝制 |
| 2 | 过滤方式 |  |  | 外滤 |
| 3 | 清灰方式 |  |  | 脉冲清灰 |
| 三 | 使用寿命 |  | 月 | 18个 |

- 涤纶针刺毡滤料：

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滤料 |  |  | ZLN |
| 1 | 滤袋材质 |  |  | 聚酯纤维 |
| 2 | 处理方法 |  |  | 烧毛+热定型处理 |
| 3 | 短时超温使用温度 |  | ℃ | 120 |
| 4 | 连续使用温度 |  | ℃ | 80~100 |
| 5 | 单位面积的质量 |  | g/m2 | 〉500 |
| 6 | 厚度 |  | mm | 1.8~2.0 |
| 7 | 断裂强力 | 经向 | N/5cm | 1000 |
|  |  | 纬向 | N/5cm | 1200 |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 | % | <25 |
|  |  | 纬向 | % | <35 |
| 9 | 透风率 |  | m3/m2.s | 0.15~0.20 (127 Pa条件下) |
| 二 | 滤袋 |  |  |  |
| 1 | 加工方法 |  |  | 三针六线缝制 |
| 2 | 过滤方式 |  |  | 外滤 |
| 3 | 清灰方式 |  |  | 脉冲清灰 |
| 三 | 使用寿命 |  | 月 | 18个 |

九、芳纶滤袋

- 滤袋及后处理要求：

1.1材料：芳纶滤料

1.2材质：芳纶/芳纶基布

1.3后 整 理：烧毛+热定型+轧光

1.4表面处理：PTFE乳液渗膜处理

1.5顶部、底部工艺：底部向上双层加强100mm (本体材料)

- 滤料技术参数保证：

| 序号 | 项目 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品型号 |  | 芳纶滤料 |
| 1 | 产品名称 |  | 芳纶滤料 |
| 2 | 后处理 |  | PTFE乳液渗膜处理 |
| 3 | 短时超温使用温度 | ℃ | 240 |
| 4 | 连续使用温度 | ℃ | 80~204 |
| 5 | 单位面积的质量 | g/m2 | 550 |
| 6 | 厚度 | mm | 2.2-2.4 |
| 7 | 断裂强力 | 经向 N/5cm 1100 |  |
|  |  | 纬向 N/5cm 1500 |  |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 % 小于40 |  |
|  |  | 纬向 % 小于 50 |  |
| 9 | 耐腐蚀性能 | 良 |  |
| 10 | 耐水解性能 | 良 |  |
| 11 | 耐磨性能 | 优 |  |
| 12 | 透风率 | L/dm2.min | 140~170(127Pa条件下) |
| 13 | 过滤阻力 | Pa | 800-1200 |
| 14 | 排放浓度 |  | <20mg/Nm3 |
| 二 | 滤袋 |  |  |
| 1 | 弹性环材质 |  | 不锈钢 |
| 2 | 弹性环规格 |  | 按图纸或者根据用户提供的花板尺寸 |
| 3 | 缝线材质 |  | PTFE缝线 |
| 4 | 缝线方式 | 自动线合 | 三针六线 |
| 5 | 200 ℃24h后的热收缩率 | % | 1.5（240℃2个小时） |
| 6 | 过滤方式 |  | 外滤 |
| 7 | 使用年限 |  | 3年 |

十、纯 PTFE滤袋

| 项目 |  |  | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滤料成分 |  | 基布 |  | 100％PTFE |
|  |  | 纤维 |  | 100％PTFE |
|  |  | 缝纫线 |  | 100％PTFE |
| 滤料表面处理技术 |  |  |  | PTFE乳液浸渍处理 |
| 使用寿命（质保期） |  |  | 年 | 4 |
| 滤料热收缩率 |  |  | % | ≤1 |
| 滤料耐腐蚀性能 |  |  |  | 极佳（耐PH值1－14） |
| 滤料克重 |  |  | g/m2 | ≥750 |
| 滤料厚度 |  |  | mm | 1.2～1.5 |
| 滤料的透气量 |  |  | L/m2.s | 20－48 |
| 疏水性 |  |  | GB4745－84 | 要求大于4级 |
| 滤料工作温度 | 连续 |  | ℃ | 230 |
|  | 瞬间 |  | ℃ | 260 |
| 滤料断裂强度 | 横向 |  | N/5cm | ≥800 |
|  | 纵向 |  | N/5cm | ≥800 |
| 过滤速度 |  |  | m/s | ＜0.5 |
| 接头采用弹性胀圈材质固定 |  |  |  | 不锈钢（1Cr18Ni9Ti） |
| 缝线材质 |  |  |  | PTFE |
| 缝线方式 |  |  |  | 三线互锁式缝纫 |
| 260 ℃24h后的热收缩率 |  |  | % | 1 |
| 除尘器阻力 |  |  | Pa | ＜1500 |

十一、PPS复合滤袋技术规范

## 滤料材质

- 滤料材质：50%PTFE+50%PPS/PTFE基布，克重：≥600g/㎡；

- 原料产地：PPS纤维:日本东丽、东洋纺；

- 后整理：烧毛+热轧+高温热定型； PTFE乳液浸渍+拒水防油处理；

## 滤袋性能表

| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维 | % | 50%PTFE+50%PPS |  |
| 2 | 滤料 | % | 50%PTFE+50%PPS |  |
| 3 | 基布材料及比例 | % | 100%PTFE基布 |  |
| 4 | 滤袋缝制工艺（包括缝制采用线材质） |  | 聚四氟乙烯(PTFE)线三针同步缝制 |  |
| 5 | 重量 | g/m2 | 600 |  |
| 6 | 厚度 | mm | 1.7±0.1 |  |
| 7 | 透气量 | L/dm3.min | 120-160 |  |
| 8 | 纵向断裂强度（>90da） | N/5cm | 900 |  |
| 9 | 横向断裂强度（>90da） | N/5cm | 1200 |  |
| 10 | 连续使用温度 | ℃ | 80-170 |  |
| 11 | 最高温度 | ℃ | 190 |  |
| 12 | 抗酸性 |  | 优 |  |
| 13 | 抗碱性 |  | 优 |  |
| 14 | 抗水解性 |  | 优 |  |
| 15 | 抗氧化性 |  | 优 |  |
| 16 | 耐磨性 |  | 良 |  |
| 17 | 质保期 |  | 不少于3年 |  |
| 18 | 排放浓度 |  | 小于20mg |  |

使用部位：烧结部成品矿、转炉炼钢、铸管水泥除尘等部位。

十二、氟美斯涂层滤料：

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滤料 |  |  | (型号：ZMS-II) |
| 1 | 滤袋材质 |  |  | 玻纤+P84/玻纤基布（P84纤维不低于20%） |
| 2 | 处理方法 |  |  | PTFE乳液渗膜处理 |
| 3 | 短时超温使用温度 |  | ℃ | 280 |
| 4 | 连续使用温度 |  | ℃ | 80~260 |
| 5 | 单位面积的质量 |  | g/m2 | 〉850 |
| 6 | 厚度 |  | mm | 2.0~2.2 |
| 7 | 断裂强力 | 经向 | N/5cm | 2400 |
|  |  | 纬向 | N/5cm | 2400 |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 | % | <2 |
|  |  | 纬向 | % | <2 |
| 9 | 透风率 |  | m3/m2.s | 0.15~0.25 (127 Pa条件下) |
| 二 | 滤袋 |  |  |  |
| 1 | 加工方法 |  |  | 三针六线缝制 |
| 2 | 过滤方式 |  |  | 外滤 |
| 3 | 清灰方式 |  |  | 脉冲清灰 |
| 三 | 使用寿命 |  | 月 | 24个 |

使用部位：  炼铁白灰窑除尘系统

说明：1、每种滤料使用寿命承诺均为正常工况条件下。

2、滤袋尺寸按照使用花板尺寸或样品生产。

3、根据使用部门的工况要求，调整工艺，生产适合的滤料。