3#连铸机整体式水口中包耐火材料技术协议

芜湖新兴铸管有限责任公司（以下简称甲方）与（以下简称乙方）根据国家法律、法规和政策之规定，就乙方承包甲方中包耐火材料及砌筑等事宜，经过友好协商，达成如下协议。

# 基本技术要求

1.1、中间包

1.1.1 乙方根据甲方提供的中间包图、中间包永久层打结模芯图，合理设计中间包工作层，选择先进合理的耐火材料及砌筑涂抹工艺，保证甲方中间包耐材的使用寿命不小于18小时；乙方对所提供的耐材质量与技术负有总体责任；

1.1.2 烘烤性能良好，即烘烤过程中不允许出现爆裂现象，在线烘烤180分钟达到浇钢要求。

1.1.3 保证涂抹料质量，要求使用结束工作层不能过度烧结，翻包容易，残余渣线厚度不得低于40mm;残余工作层厚度不能小于50mm；

1.1.4 中包永久层厚度180mm，绝热层厚度20mm，工作层≥70mm，永久层和绝热层的使用至少一年；

1.1.5 挡渣墙耐侵蚀性能好，与中间包使用同步，中间包连浇结束后挡渣墙保持整体完好。

1.2、中包三大件

乙方提供的耐材应当满足甲方要求，乙方应以甲方提供的参数为依据，选择先进合理的耐火材料及工艺，整体水口碗部和水口渣线部位须采用锆质耐火材料，钢包长水口采用铝碳质耐火材料，必须保证钢包长水口使用寿命≥6小时，中包塞棒、中包水口及水口座砖使用寿命≥18小时，乙方对所提供的耐材质量与技术负有总体责任。

1.3产品理化指标应满足下述要求：

①三大件

| 产品名称 项 目 | 大包长水口 |  | 中间包塞棒 |  | 整体式水口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本体 | 渣线 | 本体 | 头部 | 本体 | 渣线 | 碗口 |
| Al2O3, %≥ | 50 | 70 | 50 | 70 | 60 | -- | -- |
| F.C , %≥ | 20 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | -- |
| ZrO2 , %≥ | -- | -- | -- | 10 | -- | 78 | 80 |
| 体积密度,g/cm3≥ | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 3.8 | 4.1 |
| 显气孔率, %≤ | 19 | 16 | 18 | 18 | 16 | 12 | 8 |
| 热震稳定性，次≥ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 常温耐压, MPa≥ | 22 | 22 | 20 | 40 | 20 | 20 | -- |
| 耐火度，℃≥ | -- | -- | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1780 |
| 抗折强度, MPa≥ | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | -- |

②中间包座砖

| 项 目 | 指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| Al2O3 （%） | ≥65 | GB/T 5069.6-2001 |
| C （%） | ≤12 | GB/T 13245 |
| 体积密度，g/cm3 | ≥2.5 | GB/T5072 |
| 耐压强度，MPa | -- | GB/T5988-1986 |
| 热震稳定性，次（水冷1100℃） | -- |  |

③中间包预制件：挡渣板、冲击板、支撑板、整体侧板（包含稳流器)

| 产品名称 项 目 |  | 挡渣板 | 整体侧板 支撑板 冲击板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要化学成分（%） | Al2O3, ≥ | -- | -- |
|  | MgO， ≥ | 85 | 80 |
| 体积密度,（g/cm3） | 110℃×24h≥ | 2.85 | 2.75 |
| 常温耐压, （MPa） | 110℃×24h≥ | 80 | 50 |
| 线变化率，（%） | 1500℃×3h≥ | ±1.5 | ±1.5 |
| 抗折强度, （MPa） | 110℃×24h≥ | 10 | 8 |

④中间包涂抹料

| 项 目 | 单 位 | 条 件 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| MgO | ％ |  | ≥85 |
| SiO2 | ％ |  | ≤6 |
| Al2O3 | ％ |  | ≤2 |
| 体积密度 | g/cm3 |  | 1.8～2.3 |
| 线变化率 | ％ | 1500℃×3h | －2.2～0 |
| 耐压强度 | MPa | 110℃×24h | ≥4.0 |
|  |  | 1500℃×3h | ≥16.0 |

# 甲方责任

2.1.1 甲方负责为乙方提供作业场地，场地内水、电、风、气等能源介质；

2.1.2 甲方提供离线烤包器、翻包机，协调行车供乙方使用，其它工器具包括永久层打结芯模由乙方自备；

# 乙方承包范围及责任

3.1、中间包

3.1.1 连铸中间包设计为干式料中间包，主要耐材见下表格：

| 永久层 | 浇注料 |
| --- | --- |
| 工作层 | 镁质涂抹料，稳流器，冲击板，整体侧板，挡渣墙 |
| 功能件 | 密封垫，中包三大件及配套材料 |

3.1.2 乙方负责合理设计中间包流场及全部耐火材料（包括中间包永久层、工作层、功能件）的供货、涂抹、烘烤、维护及拆除；事故罐使用前的涂料涂抹及使用过程中涂料涂抹的维护；

3.1.3 乙方负责配备修砌及拆除中间包耐材的相关人员，乙方人员必须严格执行甲方的各项规章制度；

3.1.4 耐火材料的现场保管和准备工作由乙方负责，甲方负责监督乙方的涂抹料质量，并给予必要的协助；

3.1.5 乙方负责清理中间包壳外侧的粘渣和粘钢并保持包壳外侧清洁；

3.1.6 乙方必须及时将拆除中间包耐材时产生的废弃物运走，解决废弃物的存放问题，并对由此产生的环境问题负全部责任；

3.1.7 乙方负责保持所辖区域的卫生整洁、物品摆放整齐，负责所辖设备、工吊具的检查、使用、保管、维护工作，发现问题及时向主管领导汇报并及时更换；

3.1.8 乙方应按时完成调度和作业区领导交给的临时性任务。

3.2、中包三大件

3.2.1 乙方负责提供炼钢部3#连铸机用钢包长水口（铝碳，含密封圈）和中间包塞棒系统用耐火材料，包括塞棒、塞棒螺杆组件、中包整体水口、中包座砖、火泥、浸入式水口及水口密封圈，塞棒系统由乙方设计，甲方确认；

3.2.2 乙方在任何时候都必须保证甲方3#连铸机正常生产所用的钢包长水口（铝碳）和中间包塞棒系统耐火材料。耐火材料的现场保管、准备及拆卸、安装工作由乙方负责，甲方负责监督乙方的安装质量，并给予必要的协助与配合；

3.2.3 乙方负责配备拆卸和安装塞棒系统、整体水口的相关人员及工器具，乙方人员必须严格执行甲方炼钢部的各种规章制度，甲方负责监督和管理中间包塞棒系统作业；

3.2.4 乙方负责中间包塞棒、水口、座砖的安装、塞棒的调试；

3.2.5 乙方负责指导中包浸入式水口和塞棒系统烘烤工作；

3.2.6 乙方必须及时将拆除中间包拆卸废塞棒时所产生的废弃物运至甲方指定地点，并负责解决废弃物的存放问题，且对由此产生的环境问题负全责；

3.2.7 乙方负责保持所辖区域的卫生整洁、物品摆放整齐，负责所辖设备、工吊具的检查、使用、保管、维护工作，发现问题及时向主管领导汇报并及时更换；

3.2.8 乙方应按时完成调度和作业区领导交给的临时性任务。

# 结算及考核办法

1、 依据中间包平均使用寿命指标，采用吨钢结算方式，吨钢承包价为    （元/吨），即：当月中间包使用寿命≥18小时，则该月甲方应支付乙方材料和人工费用（含17%增值税）为：

该月支付总费用＝吨钢承包价×当月连铸完成合格铸坯产量（吨）

因乙方问题使用时间达不到18小时，每减少1小时，基准价格降低10%；达不到12小时的不予结算。凡因中包达不到使用要求乙方须同时赔付对甲方造成的损失。

2、 当月钢包长水口平均使用寿命因乙方质量原因达不到6小时的，一支考核500元；

3、 中间包作业过程中因修砌、耐火材料质量等原因造成中间包发红或者漏包及其他影响生产及产品质量的事故（如中间包包盖包壁塌料），在正常浇铸时间内，导流隔墙流钢孔联通（侵蚀严重），导流隔墙倒或漂浮，炸裂；该中间包不予付款；

4．中间包作业过程中因修砌、耐火材料质量等原因造成漏包及其他影响生产及产品质量的事故，经双方确认后，由乙方负责赔偿甲方的直接损失（按照事故造成的产量损失、设备损坏进行计算）；

5．乙方承包人员在甲方生产过程中，必须严格执行甲方的各种规章制度，违反相关制度的，按甲方相应的考核办法进行考核，考核在当月结算中体现；

6．上述1、2、3、4、5项规定，在当月结算时，一并计算；

7．结算办法：每月初，甲方炼钢部技术部门统计上月完成合格连铸坯的产量、中间包平均使用寿命和各种考核，经乙方共同确认后，由炼钢部原辅料主管计算出实际金额报炉料部，炉料部通知乙方开具增值税专用发票给甲方结算，按合同规定付款。

# 4 其它

1． 乙方在承包过程中因技术等问题不能适应甲方生产，甲方有权终止承包合同；

2 . 乙方需向甲方提供耐火材料的各项理化指标等相关技术资料，乙方有权要求甲方对上述资料保密；

3.  甲乙任何一方如终止合同，必须提前30天通知对方，经对方同意后方可终止协议，并办理交接清算手续，未经对方同意即单方面终止本协议，必须赔偿对方由此产生的一切损失；

4.  甲方与乙方签订《安全环保协议》与《综合治理协议》，这两项协议作为附属协议，具有合同的法律效力，甲乙双方必须严格遵守，签订两项协议后乙方方可进入甲方现场作业；

5.  本协议是合同的重要组成部分，甲乙双方必须严格遵守，在执行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的由企业所在地人民法院裁决。

6.  本协议一式五份，甲方四份，乙方一份，经双方签字盖章后生效。

- 本协议未尽事宜，由双方协商解决。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司 签字代表: 日期： 年 月 日 | 单位名称： 签字代表: 日期： 年 月 日 |