二硫化钼锂基脂技术参数

1 产品按运动粘度和工作锥入度分0#，1#，2#，3# 四种型号

要求

应符合下表要求

| 项 目 | 典型数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0号 |  | 1号 |  | 2号 |  | 3号 |  |
| 工作锥入度0.1mm | 355~385 |  | 310~340 |  | 265~295 |  | 220~250 |  |
| 滴点℃ | ≮170 |  | ≮170 |  | ≮175 |  | ≮180 |  |
| 腐蚀（T2铜片，100℃，24h） | 合 格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢网分油(100℃，24h)% 不大于 | — | 10 |  |  |  | 5 |  | 5 |
| 蒸发量（99℃，22h）% 不大于 | 2.0 | 2.0 |  |  |  | 2.0 |  | 2.0 |
| 相似粘度(-10℃，10s-1）Pa·s | 150 | 250 |  |  |  | 500 |  | — |
| 延长工作锥入度(100000次)0.1mm | 420 | 380 |  |  |  | 350 |  | 330 |
| 水淋流失量(38℃，1h）% | — | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |
| 防腐蚀性（52℃，48h）/级 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |