2017年炼铁部增硅脱硫试验办法及条件

- 试验目的：

为保证竞标厂家按时、按要求的进行炉外增硅脱硫试验，检验出准确、有效的数据，使合格厂家参加竞标。

- 试验地点：

1#高炉（或有需要倒换至3#高炉）

- 试验时间：

具体时间接炼铁通知。

- 试验条件：

  - 试验高炉炉温0.20~0.40%，硫磺0.035~0.050%。铸管光谱为准；

  - 增硅后铁水硅等于或超过1%，硫磺小于或等于0.020%，试验罐数为5罐，增硅合格率达到90%，脱硫合格率达到95%，只要一项达不到标准判为不合格厂家；

  - 试验期间铸管不生产或不需要铁水，增硅脱硫后全部铸块，铸管生产后可以向铸管供应试验增硅脱硫后铁水；

  - 试验厂家添加的硅粉和脱硫剂在罐内形成的渣层不能超过150mm或发黏结盖，铸管混铁炉无法接收，该罐视为不合格；

  - 试验厂家添加硅粉和脱硫剂时，符合环保规定，不冒烟、不产生有毒有害气体。否则视为不合格厂家；

  - 试验需要自制工具，事先到高炉观察清楚，炼铁部不提供增硅脱硫任何工具和人员；

  - 试验前取样由监控部负责，化验结果以监控部光谱化验为准，试验后取样由铸管部负责，试验结果以铸管光谱为准，本次招标所有式样不接收其他检验仲裁，但是保证试样化验的准确并保留试样备查。

- 试验要求：

  - 所有参加竞标的厂家必须参加增硅脱硫试验；

  - 试验按照招标办抽签顺序；

  - 试验时间给每个厂家安排7天时间进行试验，试验罐数为5罐；

  - 由于高炉炉台上有监控设备，一家在试验其他厂家不允许在现场，试验争议可以在3天内提出观看监控录像；

  - 炼铁部须全力配合厂家进行增硅脱硫试验工作，现场须服从高炉人员的指挥。高炉人员要求进行厂家试验必须进行试验。如果炉前原样超标，试验后进行成份补偿（即硅值低于0.20%，硫磺超过0.050%，差多少补偿多少）；

  - 试验厂家在高炉炉台进行增硅脱硫试验，不允许和炼铁部高炉和生产主管人员私下接触或进行违规活动，不允许和铸管部取样人员或监控部取样人员进行违规活动。一经发现立即取消竞标资格，并列入黑名单；

  - 试验厂家不服从高炉人员或炼铁部相关人员指挥，取消试验资格，不参与竞标；

  - 所有参加试验的厂家事先到炼铁部安全办进行安全培训和资质审核；

  - 所有参加试验的厂家必须签署环保及尊重试验结果的保证书。

- 其它有关规定：

本次试验为无偿试验。

炼铁部