熟白云石块采购标准

1、熟白云石块XXX元/吨（含税包干到厂），要求MgO≥31%，CaO≥48%，MgO+CaO≥80%，SiO2≤5%，S≤0.05%，P≤0.06%，粒度：5-50mm筛上物≤5%，筛下物≤5%

2、,MgO<31%,每减1%，则每批每吨减价4%。若MgO低于28%，则每批每吨按100元/吨结算（不考虑其它成份）；若MgO低于25%，该批不予结算。

3、CaO每减1%，SiO2每增加0.1%，S每增加0.01%，P每增加0.01%，则每批每吨均减价2%；超出让步接收范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。

4、以上扣款累加计算。

5、块度5-50mm，大于50mm允许5%，小于5mm允许5%，超出则扣除吨位。小于5mm超过20%做退货处理，因故不能退货的按每批每吨100元结算（不考虑其他成分）。

6、若因外观质量，经炼钢收料、监控质检认同，对于极差的供货，可当场拒收；对于因熟白云石块质量导致的钢水成分待复、废品，炼钢部将按废品损失进行考核扣款。