熟白云石粉采购质量标准

- MgO含量≥30%，MgO每减1%，每吨减价格5元；MgO如低于29％，每减1%，每吨减价10元；以上扣款累加计算；MgO如低于28%，每吨结价100元（不考核其它成份）；MgO如低于25%，该车不予结算。

- 2、CaO≥50%，若低于50%大于45%，每降1%则每批每吨扣5元,CaO低于45%，每吨结算价100元（不考虑其它成分）。CaO低于42%，该车不予结算。

- 3、SiO2≤3%，若大于3%，每超0.1%则每批每吨减价0.5元。若SiO2≥6%，此批作退货处理，如无法退货，按合同半价结算（不考核其他成分）。

- 4、粒度要求≤3mm，小于3mm允许3%，超出扣吨。

- 5、S≤0.15%，若超出每0.01%每批每吨减价1元；若S≥0.3%，此批作退货处理，如无法退货，按合同半价结算（不考核其他成分）。

- P≤0.03%，若超出每0.01%每批每吨减价5元；若P≥0.05%，此批作退货处理如无法退货，按合同半价结算（不考核其它成分）。

- 6、厂家所供产品料温必须达到生产部门规定的要求，对不符合料温要求的按烧结出具的熔剂管理执行协议中的相关规定进行处理。