二硫化钼锂基脂技术参数

1 产品按运动粘度和工作锥入度分0#，1#，2#，3# 四种型号

要求

应符合下表要求

| 项 目 | 典型数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0号 |  | 1号 | 2号 |  | 3号 |
| 工作锥入度0.1mm | 355~385 |  | 310~340 | 265~295 |  | 220~250 |
| 滴点℃ | ≮170 |  | ≮170 | ≮175 |  | ≮180 |
| 腐蚀（T2铜片，100℃，24h） | 铜片无绿色或黑色变化 |  |  |  |  |  |
| 钢网分油(100℃，24h)% 不大于 | — | 10 |  |  | 5 | 5 |
| 蒸发量（99℃，22h）% 不大于 | 2.0 | 2.0 |  |  | 2.0 | 2.0 |
| 相似粘度(-10℃，10s-1）Pa·s | 150 | 250 |  |  | 500 | — |
| 延长工作锥入度(100000次)0.1mm | 420 | 380 |  |  | 350 | 330 |
| 水淋流失量(38℃，1h）% | — | 10 |  |  | 10 | 10 |
| 防腐蚀性（52℃，48h）/级 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |

极压锂基脂技术参数

1   要求

应符合下表要求

| 项 目 | 典型数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00# | 0号 | 1号 | 2号 | 3号 |
| 工作锥入度0.1mm | 400~430 | 355~385 | 310~340 | 265~295 | 220~250 |
| 滴点℃ | ≮165 | ≮170 | ≮170 | ≮175 | ≮180 |
| 腐蚀（T2铜片，100℃，24h） | 铜片无绿色或黑色变化 |  |  |  |  |
| 钢网分油(100℃，24h)% 不大于 | — | — | 10 | 5 | 5 |
| 蒸发量（99℃，22h）% 不大于 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 相似粘度(-10℃，10s-1）Pa·s | 100 | 150 | 250 | 500 | — |
| 延长工作锥入度(100000次)0.1mm | 450 | 420 | 380 | 350 | 330 |
| 水淋流失量(38℃，1h）% | — | — | 10 | 10 | 10 |
| 防腐蚀性（52℃，48h）/级 | 合格 |  |  |  |  |
| 极压性能 梯姆肯法，OK值/N 四球机法，PB/N | 133 | 156 |  |  |  |