铸件部静压线用型砂粉

1  范围

适用于本公司采购砂型铸造用型砂粉。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。其最新版本适用于本标准。

GB/T 2684-1981《铸造用原砂及混合料试验方法》

机械行业标准JB/T 92271999

GB/T 9222-1999《湿型铸造用煤粉》

GB/T 924-2007《煤中全硫的测定方法》

GB/T 212-2001《煤的工业分析方法》

3  技术要求

3.1外观：灰黑色细粉 。

3.2i型砂份的性能指标技术要求应符合下表的规定。

| 名 称 | 指 标 |
| --- | --- |
| 含水量 | <10% |
| 挥发份 | ≥20% |
| 灰分 | 60-65% |
| 光亮碳 | 20-25 |
| 吸蓝量 | ≥23g |
| 胶质价 | 100% |
| 粒度 | 95%过200目筛 |
| S含量 | 小于0.5% |

4  试验方法

4.1 水分、粒度、吸蓝量检测应符合 GB/T 2684-1981、机械行业标准JB/T 92271999的规定

4.2 挥发分、灰分、光亮碳的检测应符合GB/T 9222-1999、GB/T 212-2001的规定

4.3 全硫含量检测应符合GB/T 924-2007的规定