                                                         XWHT3503-2016       

      铸管用涂衬砂 
1   范围
本标准规定了涂衬砂的技术要求及试验方法。
本标准适用于球墨铸铁管及管件涂衬用砂。
2  规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。其最新版本适用于本标准。
GB/T 14684  建筑用砂
3 技术要求

	类别
	砂子标准

	涂衬细砂
	粒级
	<0.315
	0.315～0.75
	0.75～1.25
	1.25～2.0
	＞2.0

	
	一级
	≤20%
	——
	≤1%

	
	二级
	20%-25%
	
	

	
	三级
	25%-30%
	
	

	涂衬中砂（水冷中大线）
	粒级
	＜0.50
	0.50～1.18
	1.18～2.0
	2.0～2.5
	＞2.5*

	
	一级
	 ≤20%
	——
	≤5%

	
	二级
	20%-25%
	
	

	
	三级
	25%-30%
	
	

	涂衬粗砂1
	粒级
	＜0.5
	0.5～1.25*
	1.25～3.0
	3.0～4.0*
	＞4.0

	
	一级
	20-30%
	≥20%
	≥30%
	3-10%
	≤3%

	
	二级
	15～20%或 30～35%
	——
	

	
	三级
	≤15%或≥35%
	
	

	涂衬粗砂2
	粒级
	＜0.5
	0.5～1.25*
	1.25～3.0
	3.0～4.0*
	＞4.0

	
	一级
	20-30%
	≥20%
	≥40%
	10-20%
	≤5%

	
	二级
	15～20%或 30～35%
	——
	

	
	三级
	≤15%或≥35%
	
	

	含泥量 
	含泥量供应商均应提供水洗砂；含泥量<0.5%，超出0.7%不予结算。

	含水量 
	化验含水量>2%的按照过磅量进行扣款。卸车时滴水加扣300

公斤；流水加扣600公斤；有明水900 公斤。

	备    注：

1.涂衬粗砂中带“*”的中间粒度只作为参考，不作为合格与否判定，不进行扣款。
2.含水量不作为涂衬砂合格与否判定。

3. 粗砂1 与粗砂2 之间调换时，需提前2 天通知供应商进行筛分准备。


4、检验方法

4.1、涂衬用砂的取样、粒度、含泥量及有机杂质应符合GB/T 14684的规定。

4.2、含水量测定时，称取试样500g，放于瓷盘中，置于105℃恒温的烘箱中烘干直至恒重，冷却至室温，称量。
5、接收及存贮

5.1、供应涂衬砂到指定仓储地点。

5.2、入仓涂衬砂，不同规格分类存放；存贮仓周围清理干净，避免杂物污染。
