芜湖新兴铸管有限责任公司采购技术标准

XWHT3729-2017

管件静压线用覆膜砂

1   范围

适用于本公司采购管件静压造型线制芯覆膜砂。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。其最新版本适用于本标准。

GB/T 2684  铸造用原砂及混合料试验方法

GB/T 7143  铸造用硅砂化学分析方法

ZB G39 005-89  铸造用壳型（芯）酚醛树脂

3 技术要求

3.1 原砂

3.1.1.SiO2含量不小于85%。

3.12.粒度:70-140目，三筛集中度不低于85%。 粒度分布（同时满足以下条件）：

（1）70目/140目。70/140三筛集中度（70筛上物+100筛上物

+140筛上物≥85%）；

（2）100目＞70目＞140目

（3）140目以上集中度（200筛上物+270筛上物+ 底盘筛上物≦5%）；

3.2 覆膜砂性能要求：

| 检 测 项 目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 热太抗拉强度 （Mpa）232±5℃ 2min | 1.0-2.0 |
| 常温抗拉强度 （Mpa）232±5℃ 2min | 2.5-3.5 |
| 热太抗弯强度 （Mpa）232±5℃ 2min | 2.5-3.5 |
| 常温抗弯强度 （Mpa）232±5℃ 2min | 5.2-6.2 |
| 灼烧减量 （%） 1000℃ 30min | 不高于3.0 |
| 熔点 （℃）60-130℃ 1min | 93-103 |
| 粒度 （目）或AFS值 | 55-65 |
| SiO2含量 （ % ) | 不低于85 |
| 发气速率 （ml/gs）850℃ 3min | 不高于1.5 |
| 发气量 （ml/g） 850℃ 3min | 不高于17 |

4  试验方法

4.1  砂的取制样应符合GB/T 2684的规定。

4.2  砂粒度测定应符合GB/T 9442的规定。

4.3  覆膜砂性能测定应符合JB/T 8583的规定。

5  贮存

5.1覆膜砂应吨袋包装存放在库房内。