一号高炉年检炉底及炉体基礅
窜漏煤气治理技术要求
一、现状概述
芜湖新兴炼铁1号高炉有效炉容1280m³，于2012年6月份投产。2017年上半年开始经现场观察、确认炉体钢壳发生不均匀上涨，炉基封板周围多处出现煤气窜漏现象，并对现场较严重部位采取点燃泄漏煤气的措施。

[image: image1.jpg]


[image: image2.png]


  
自2018年6月开始经过多次炉皮内部压浆和外部封板部位密封处理，除炉底板下部局部围壳有涨鼓和焊接接缝部位不规则泄漏现象外，炉底封板部位煤气泄漏现象基本得到了控制。

[image: image3.png]



但同时出现了炉基水泥基墩施工缝隙有煤气窜漏和封板下碳素捣打料结合剂渗出现象，煤气窜漏引起的安全和次生问题给高炉正常运行带来了严重的隐患。

[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



为了进一步封堵炉内煤气窜漏通道，消除封板下围板和基墩隐患，计划在一号高炉年检停炉期间对高炉炉缸、炉底和水泥基墩进行综合煤气治理，以彻底消除安全生产隐患。

二、治理方法

本次高炉炉底及炉体基礅煤气治理项目，计划采用“内堵外封”的工艺技术进行施工治理，其主要施工内容为：在高炉的炉底，炉基部位高压压浆，使用改性抗水化、高导热压浆料进行压浆施工。

通过对前期压浆部位进行优化，在经量减少炉壳开孔数量原则下，向炉内压入改性抗水化、高导热压浆料，以封堵高炉内部炉底封板部位的缺陷，阻断炉内煤气通过炉底封板向下面炉基和水泥基礅窜漏煤气的主要通道，防止大量煤气通过缺陷炉底封板向炉基和水泥基礅的窜漏；同时通过改性压浆料将炉底水冷管下至耐热基墩之间已粉化的耐火浇注层进行固化，同时制作炉基外部，炉基外围封板与水泥基礅结合部制作特殊的密封结构，从炉体外侧完全封堵剩余的炉基外泄带压煤气。

水泥基礅渗漏的治理需制作围壳对水泥基礅部位进行整体密封，并在围壳内制作三道密封带结构，同时对水泥基礅底部和上部围板结合处制作迷宫式密封结构，利用高分子密封胶进行密封施工。确保将水泥基礅窜漏煤气封堵在钢板结构密封内，不再向外窜漏。

三、质量要求
（1）治理后围壳及紧固景树结构件无变形、开裂

（2）炉底及基墩如附图标高±0.100以上设施附近煤气浓度达标，小于24PPM
（3）在高炉冶炼强度不变的情况下，高炉炉底水温监测有所下降

[image: image6.png]508,

o1,

0

s

st

0

a0

|
AL

EPg

e

o

o

sz0m00

a0

oa00

s s

)

o

wsos

500

o

w50

w30





四、施工方式

包工包料

五、施工时间

2018年高炉年底检修期间

                                       炼铁生产部

                                       2018-10-20
