挡渣锥（挡渣球）、挡渣塞制作整体承包技术协议

甲方：      芜湖新兴铸管有限责任公司

乙方：

为满足甲方生产要求，甲、乙双方就120吨转炉用挡渣锥球和挡渣塞整体承包技术指标眼球达成以下协议：

一、货物概述

使用范围：乙方提供的挡渣锥（挡渣球）和挡渣塞，使用范围为甲方的两座（A#、B#）120吨顶底复吹转炉。

二、 货物关键指标

（一）、挡渣锥技术要求

1、理化指标：耐火度(包含挡渣棒)≥1700℃；体积密度4.0～4.3g/cm3。

2、物理尺寸：

| 挡渣锥（mm） |  |  | 导向杆（mm） |  |  | 流钢槽（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部 | 下部 | 高度 | 总长 | 耐材长度 | 插入深度 | 宽度 | 深度 | 个数 |
| Φ280 | Φ100 | 170 | 1350 | 1000 | 50 | 35 | 15 | 3-4 |

3、使用要求：

a)保证产品使用过程中不炸裂，导向杆与锥头连接合理、不松动，用后不和出钢口粘连，每炉加一个挡渣锥。

b)在挡渣失败或挡渣车出现故障时使用挡渣球。

c)挡渣成功率≥95%（非挡渣锥质量原因造成挡渣失败除外）。

（二）、挡渣塞技术要求

1、理化指标：体积密度1.3-2.0g/cm3。

2、形状：锥台形，端面孔平整无破损。

|  | 大面 | 小面 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挡渣塞 | 215±10mm | 130±10mm | 150±10mm |

3、使用性能要求

保证转炉出钢时倾动80°时出钢口自动打开，确保转炉渣充分上浮，减少出渣。

（三）、120吨转炉挡渣球技术要求

1、理化指标：耐火度≥1700℃；体积密度4.0～4.3g/cm3；

2、球形或多面球形，参考尺寸：直径220±10mm；直径方向3-4道环形沟槽，沟槽宽25±5mm，深12.5±5mm；

3、使用要求：保证产品使用过程中不炸裂，用后不和出钢口粘连。

三、使用方法

使用挡渣锥为主的挡渣方式：每炉钢使用挡渣锥和挡渣塞挡渣，当挡渣失败或挡渣车不能使用情况下使用挡渣球做补救。

四、甲乙双方各自负责的范围及内容

1、甲方

- 甲方保证承包区域内的水、电、气等能源的正常供应；

- 甲方提供耐材、备件、工具等物品的仓储场地；

- 甲方负责下渣检测系统的配备。

- 乙方负责挡渣锥投放小车及其附属设备的维护；

2、乙方

乙方负责提供转炉挡渣锥系统运行所需材料，包括挡渣锥、挡渣塞、挡渣锥投放小车两台及其附属设备、备件；

五、考核与结算办法

1、采取吨钢承包方式，吨钢承包价位   元/吨钢，当月挡渣合格率≥95%按照合同价格正常结算，低于95%的，每降低1%考核当月货款的2%，低于92%，每降低1%考核当月货款的5%，低于90%当月不付乙方费用。连续两个月低于95%的，甲方有权利终止合同。

2、因乙方供货质量原因引起出钢过程大量下渣，导致钢水因回磷超标回炉或判废的，考核乙方500元/吨钢。

3、甲方有权随时对理化指标中的体积密度进行抽查，产品质量未达到协议要求的，按照每次考核当月总货款的0.5%。

4.乙方进行工艺调整试验，必须出纸质版申请报告，经甲方同意后方可进行，因试验造成的甲方损失由乙方承担，未经甲方允许，乙方私自进行工艺调整试验，考核10000元/次，并承担甲方损失；

5、如由于乙方设备及其他原因造成挡渣锥无法投放，乙方必须投放挡渣球，但是不得长期投放挡渣球，如果使用挡渣球，则使用挡渣球炉次的产量按实际产量的60%计算。

6、结算金额=（挡渣锥挡渣成功炉数合格产量+挡渣球成功炉数合格产量*60%）*吨钢承包价-考核金额

7.结算办法：每月初，甲方统计上月实际结算产量及各项考核，由甲方计算出实际结算金额，与乙方共同确认无误后报炉料部，炉料部通知乙方开具增值税专用发票结算；

8、付款等事宜依照商务合同约定。

六、其他要求

1、乙方必须保证甲方生产需求，不得耽误生产，否则责任由乙方承担。

2、当乙方提供的挡渣锥（挡渣塞）、挡渣球在使用过程中遇到技术问题时，乙方有义务派技术人员现场解决，如无法解决，甲方有权力要求退货或终止合同。

3、乙方在甲方区域内，必须要个遵守甲方的各项规章制度，由乙方原因导致的各项考核，在结算承包款内予以扣除，由乙方原因导致的安全事故，甲方不负责。

七、本协议自签订之日起执行。

八、本协议一式四份，具有同等法律效应。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司 签字代表: 日期： 年 月 日 | 单位名称： 签字代表: 日期： 年 月 日 |