化渣剂招标要求

1.化渣剂（预熔型）质量标准

	材料名称
	标准号
	标准
	检验项目
	让步接收条件
	不合格处理

	化渣剂

(预熔性)
	XWHT3437
	CaF2：45～65%；

CaO：4～12%；

Al2O3:15～30%；

SiO2≤8%；TFe≤1.5%；

H2O≤1.0%；

P≤0.06%；S≤0.15%；

粒度：5～50mm的比例≥90%
	CaF2%

CaO%

Al2O3%

SiO2%

TFe%

H2O%

P%

S%

粒度
	CaF2≥40%；

Al2O3≥10%；CaO≤14%；

SiO2≤10%；

H2O≤2%；

TFe≤2%；

粒度5～50mm的比例≥85%
	1、40%≤CaF2＜45%，每下降1%，合同价格降2%，CaF2≤40%退货，因故不能退货双倍处罚；

2、10%≤Al2O3＜15%，每下降1%，合同价格降2%，Al2O3≤10%退货，因故不能退货双倍处罚；

3、12%≤CaO＜14%，每增加1%，合同价格降2%，CaO≥14%退货，因故不能退货双倍处罚；

4、8%≤SiO2＜10%，每增加1%，合同价格降2%，SiO2≥10%退货，因故不能退货双倍处罚；

5、1.5%≤TFe＜2.0%，每超出范围0.01%，合同价格降1%，TFe≥2%退货，因故不能退货双倍处罚；

6、P≤0.06%、S≤0.15%，每超出范围0.01%，合同价格降1%；

7、粒度超标准范围扣吨位，超出让步范围退货，因故不能退货双倍处罚；

8、H2O超标准按照双倍扣吨位，H2O≥2%退货，因故不能退货在处罚的基础上再加双倍扣款。


2.包装要求

包装采用2层，外层为编织袋，内为塑料薄膜，塑料薄膜强度不易刺破，起到防潮作用。包装标识必须包含：厂家、重量、名称。

