芜湖新兴铸管有限责任公司采购技术标准

XWHT3724-2016

管件用呋喃树脂

1   范围

本标准规定了呋喃树脂的技术要求及试验方法。

本标准适用于管件用呋喃树脂。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。其最新版本适用于本标准。

GB/T 14074.13-1993 游离苯酚含量测定法

符合JB/T 7527的修订版标准

3  技术要求

3.1管件用呋喃树脂其技术要求应符合下表的规定。

| 级别 | 游离甲醛 | 含氮量 | 抗拉强度Mpa | 粘度Mpa·s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 0.15-0.4 | 2-5 | ≥1.5 | 10-15 |
| 二级 | 0.1-0.4 | 2-5 | ≥1 | 10-15 |

3.2外观

黄棕透明液体

4  试验方法

4.1 化学成分的测定应符合《芜湖新兴监控部化验操作规程》中的规定。

5  贮存

应存放在室内，严防暴晒。

芜湖新兴铸管有限责任公司采购技术标准

XWHT3725-2016

管件用呋喃树脂固化剂

1   范围

本标准规定了固化剂的技术要求及试验方法。

本标准适用于管件用固化剂。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。其最新版本适用于本标准。

JB/T 7526-2008 规定标准

3  技术要求

3.1管件用固化剂其技术要求应符合下表的规定。

| 级别 | 总酸量（H2SO4)% | 游离酸（H2SO4)% | 密度g/cm³20℃ | 粘度Mpa·s20℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 24.5-27.5 | 2.5-4.5 | 1.2-1.4 | 20-40 |
| 二级 | 20-35 | 1.5-7 | 1-2 | 20-40 |

3.2外观

浅黄色至棕红色透明液体，无肉眼可见的不溶物，在1-5℃以上不应有结晶析出

3.3性能

工艺性能与实际生产用的树脂相匹配。

4  试验方法

4.1 化学成分的测定应符合《芜湖新兴监控部化验操作规程》中的规定。

5  贮存

应存放在室内，严防暴晒。