芜湖新兴铸管有限责任公司采购技术标准

XWHT3713-2016

管件静压线用粘结剂

1   范围

适用于本公司采购砂型铸造用粘结剂。

2  技术要求

2.1外观：粘结剂为软性小袋包装，材料均匀状态，不得有可见的杂质。

2.2粘结剂的性能指标技术要求应符合如下的规定。

2.2.1固化速度快，终结强度高、发气量小，耐高温。

2.2.2在高温80℃-150℃条件下1-3分钟可达到3MPa以上；在室温条件下，10分钟时抗拉强度可达0.4MPa以上，15分钟时抗拉强度可达1MPa以上，30分钟时抗拉强度可达3MPa以上，最终抗拉强度可达10MPa。

3  试验方法

3.1  检查顺序、检查项目、检查方式、检查方法以及判定标准，如下表

| 序号 | 检查项目 | 检查方式及条件 | 检查方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 目测 | 按3.1项 |
| 2 | 性能 | 查看合格证明 | 使用效果 |  |

3.2  供方应在每批交货中附质量合格证明书（注明：供方名称、型号、类别、以及相应的化学成分等），每半年提供国家或第三方公认试验机构的试验报告。

4  贮存

应放在阴凉干燥处，防止长期暴晒。