芜湖新兴铸管有限责任公司采购技术标准

XWHT3713-2016

管件静压线用水基涂料

1   范围

适用于本公司采购砂型铸造用水基涂料。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。其最新版本适用于本标准。

JB/T 9226-2008（砂型铸造用涂料）

3  技术要求

3.1外观：涂料为均匀状态，不得有可见的杂质。

3.2涂料的性能指标技术要求应符合表1的规定。

表1

| 技术指标 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 密度 | 稀释前2~2.5g/cm³，稀释后1.25-1.5g/cm | 10~30℃ |
| 悬浮性 | 大于97%（稀释后静置6小时） |  |
| 粘度 | 涂-4杯15-22 S | 10~30℃ |
| 耐磨性 | - 手指不沾灰，涂层不粉化 - 手指沾少量灰，涂层不粉化 | 150℃下烘干1h |
| 保质期 | 大于等于6个月 |  |
| 波美度 | 85~100 | 10~30℃ |

4  试验方法

4.1  检查顺序、检查项目、检查方式、检查方法以及判定标准，如下表

| 序号 | 检查项目 | 检查方式及条件 | 检查方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 目测 | 按3.1项 |
| 2 | 性能 | 查看合格证明 |  |  |

4.2  供方应在每批交货中附质量合格证明书（注明：供方名称、型号、类别、以及相应的化学成分等），每半年提供国家或第三方公认试验机构的试验报告。

5  贮存

应放在阴凉干燥处，防止长期暴晒。