烧结用冶金白灰采购标准

1、 冶金石灰ＣａＯ含量不低于80％，CaO含量每降1%，每批每吨减价10元；若CaO含量低于78%，CaO每减1%，每批每吨减价20元；若CaO含量低于75%，该车拒收，如无法退货按合同半价结算。。

2、  SiO2含量≤4%，若4%＜SiO2≤5%，每升高0.1%每吨降价5元；若5%＜SiO2≤5.5%，每升高0.1%每吨降价10元；若SiO2含量＞5.5%，该车拒收，如无法退货按合同半价结算。S含量≤0.15%，每超出0.1%，每批每吨降价10元；S含量超出0.3%，2、该车拒收，如无法退货按合同半价结算。P含量≤0.03%，每超出0.01%，每批每吨降价10元；P含量超出0.06%，该车拒收，如无法退货按合同半价结算。该车不予结算。

4、粒度≤3mm，超标允许5%，超出部分扣除吨位。

5、厂家所供产品料温必须达到生产部门规定的要求，对不符合料温要求的按烧结出具的熔剂管理执行协议中的相关规定进行处理。

6、供方在进料过程如有弄虚作假行为，终止合同，需方并保留对供方进行必要处罚的权利。

7、数据以需方化验单数据为准，结算时不执行四舍五入。

8、供方应按需方要求的质量、数量组织生产，并对产品质量负全责，如确因产品质量问题对需方生产造成影响，需方保留对供方必要的惩罚权力。

9、合同数量如有调整，供方应按需方临时调整的数量供应，供货人员应在现场管理人员安排下卸车，不得强行卸车。

