轻烧镁球招标统一要求

- 质量要求如下：

| 名称 | 标准号 | 标准 | 检验项目 | 让步接收条件 | 不合格处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻烧镁球 | XWHT3447 | MgO≥65%； SiO2≤3.5； 灼减15～25%； 粒度5～50mm； 小于5mm的比例≤5%（压迫力KN/个1.8～2.2） | MgO SiO2 灼减 粒度 | MgO≥62%； SiO2≤6.0%； 灼减≤30%； 粒度5～50mm； 小于5mm的比例≤15%（压迫力KN/个1.8～2.2） | 1、MgO超出标准在让步范围内，每下降0.1%，合同价格降0.25%；超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。 2、SiO2超出标准在让步范围内，每上升0.1%，合同价格降0.5%；超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。 3、灼减超出标准在让步范围内，25%≤灼减＜27%间，每上升0.1%，降价0.3%；27%≤灼减＜30%间，每上升0.1%，合同价格降0.8%；超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。 4、粒度超出标准在让步范围内，扣超出吨位1.5倍；超出让步退货或按超出吨位双倍扣吨。 |

2.厂外设有仓库，按我方要求随时准备送货进厂，进场卸货服从我方管理。