型煤质量招标统一要求

- 质量要求如下：

| 材料名称 | 标准号 | 标准 | 检验项目 | 让步接收条件 | 不合格处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型煤 | XWHT3457 | C≥63% St.d≤0.50 全水≤3% 粒度：10-60mm，范围内的比例≥90%。 | C St.d 全水 | C≥60% St.d≤0.60 粒度：10-60mm，范围内的比例≥85%。 | 1、碳含量60-63%内，每降低1%，合同降价2%；低于60%双倍扣罚。 2、硫分0.50-0.60%内，每增加0.01%，每吨单价扣2元；超出0.60%双倍扣罚。 3、全水超出3%部分双倍扣重。 4、粒度超出标准在让步范围内，扣超出吨位结算；超出让步标准退货或按超出吨位双倍扣吨。 |

2.厂外设有仓库，自卸车进厂，随时准备发货。