石 灰 石 采 购 标 准

一、质量要求：

1、成分要求：

1 CaO≥53%,超出不加价，52%≤CaO＜53%，CaO每降1%，每批每吨扣吨2%，51%≤ CaO＜52%，CaO每降1%每批每吨扣吨4%，50%≤ CaO＜51%，CaO每降1%每批每吨扣吨10%,49 %≤ CaO＜50%，CaO每降1%每批每吨扣吨20%，以上扣款扣吨累加计算，如CaO低于49%，做退货处理，如无法退货，则每批每吨按半价结算（不考虑其他成分）。

2 SiO2≤1.5%，1.5%＜SiO2≤2.5%，SiO2每升1%，每批每吨扣款4元，2.5%＜SiO2≤3.0%，SiO2每升1%，每批每吨扣款6元，以上扣款累加计算，SiO2＞3.0%，做退货处理，如无法退货，则每批每吨按半价结算（不考虑其他成分）。

3 MgO≤2.0%，MgO每升1%,每批每吨降价2元。MgO＞3%，做退货处理，如无法退货，则每批每吨按半价结算（不考虑其他成分）。

4 S≤0.08%  P≤0.01%,S 、P每升0.01%，每批每吨扣款1元。

2、粒度要求

粒度要求：15mm-40mm，避免带尖锐棱角及薄片，根据公司监控部每批检验结果，①石灰石粒度＜15mm的部分允许5%，超出部分扣除吨位；②粒度＞40mm≤15%，＞15%部分扣除吨位；③检验筛分使用15mm和40mm方孔筛进行检验。④超出部分如超1%扣该批次1%吨累计直至退货。⑤石灰石粒度＜15mm的部分超过25%做退货处理；粒度＞40mm超过30%做退货处理。

3、水份≤1%，超出部分扣吨处理。

4、以上扣款累加计算。

