覆盖剂质量标准招标统一要求

1、质量要求

	序号
	材料名称
	标准号
	标准
	检验项目
	让步接收条件
	不合格处理

	1
	FGJ-4

（无碳低硅覆盖剂）
	XWHT3456-1
	 H2O≤0.5%；

SiO2≤8.0%；

CaO：40～50%；

Al2O3：30～40%；

Fe2O3≤4.0%；

MgO≤5.0%；

FC≤2.0%；

粒度：0.15～2.0mm的比例≥70%；

喷雾造粒；

且满足炼钢使用效果。
	H2O、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3、MgO、

FC、

粒度
	 H2O≤0.7%；

SiO2≤10.0%；

CaO：35～55%；

Al2O3：27～42%；

Fe2O3≤6.0%；

MgO≤8.0%；

FC≤3.0%；


	1、0.5%＜H2O≤0.7%，每增加0.01%，合同价降0.3%，H2O＞0.7%，作退货处理； 2、CaO、Al2O3、MgO、Fe2O3超出标准在让步范围内，每超出0.1%，合同价格降0.5%，超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。

3、SiO2超出标准在让步范围内，每超出0.1%，合同价格降1%，超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。

4、FC 超出标准在让步范围内，每超出0.1%，合同价格降1%，超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。



	2
	低碳覆盖剂
	XWHT3456-2
	H2O≤0.5%；
SiO2：40～55%；
CaO：4～20%；

Al2O3：15～30%；
MgO≤8%；
FC≤3.0%；
粒度：0.15～2.0mm的比例≥70%；

喷雾造粒；

且满足炼钢使用效果。
	H2O、
SiO2、
CaO、
Al2O3、
MgO、
FC、
粒度
	H2O≤0.7%；
SiO2：35～60%；
CaO：3～23%；

Al2O3：12～32%；
MgO≤10%；
FC≤4.0%；


	1、0.5%＜H2O≤0.7%，每增加0.01%，合同价降0.3%，H2O＞0.7%，作退货处理； 2、CaO、Al2O3、MgO超出标准在让步范围内，每超出0.1%，合同价格降0.5%，超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。

3、SiO2超出标准在让步范围内，每超出0.1%，合同价格降1%，超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。

4、FC 超出标准在让步范围内，每超出0.1%，合同价格降1%，超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。



	3
	FGJ-10

（酸性覆盖剂）
	XWHT3456-3
	H2O≤0.5%；

SiO2：35～45%;

CaO：33～43%；

R0.9～1.0；

Al2O3≤2%；

Fe2O3≤2.5%；

MgO：8～10%；

FC：≤2%；

粒度：0.15～2.0mm的比例≥70%

喷雾造粒；

且满足炼钢使用效果。
	H2O、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3、MgO、

FC、

粒度
	H2O≤0.7%；

SiO2：30～50%;

CaO：30～45%；

R0.85～1.05；

Al2O3≤3%；

Fe2O3≤4%；

MgO：6～12%；

FC：≤3%；


	1、0.5%＜H2O≤0.7%，每增加0.01%，合同价降0.3%，H2O＞0.7%，作退货处理； 2、SiO2、CaO、Al2O3、MgO、Fe2O3超出标准在让步范围内，每超出0.1%，合同价格降0.5%，超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。

3、R超出标准在让步范围内，每超出0.01%，合同价格降1%，超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。

4、FC 超出标准在让步范围内，每超出0.1%，合同价格降1%，超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。


2、 包装要求：吨袋包装，内为小袋包装，小袋质量原则上为每袋10±0.5KG。采用4层包装，吨袋和小袋外层为编织袋，吨袋质量强，便于二次挪运，内层为塑料厚膜包装，做好防潮措施，包装袋上必须注明物资名称、生产厂家等信息。如包装重量发生变化，提前通知供货厂家并进行调整。包装袋供方不回收。

3、 供方在供料过程中，必须配合需方监控部进行质量抽检，不得以任何形式组织或逃避需方的抽检，在抽检过程中，如供方出现较大质量问题，需方根据公司相关规章制度，由质量部组织调查，做出相应处理规定。

4、 车队驾驶员要积极配合业主单位和质检单位对送货质量进行抽检。
