烧结一期二次混合机耐磨陶瓷衬板技术要求

使用地点：烧结一期二次混合机筒体内耐磨陶瓷衬板，二次混合机筒体规格3.8m*18m。提供的陶瓷衬板陶瓷层厚度不低于15mm，具体施工面积以实际测量为准。
陶瓷衬板到货后，甲乙双方共同取样送第三方权威机构进行化验，所产生的费用由乙方负责，Al2O3≧95%，密度≧3.6g/m3，洛氏硬度≧85HRA,化验结果出来后，若成分合格方可施工，若不合格则进行退货。
陶瓷衬板安装形式要求采用直接粘贴。
内衬陶瓷衬板要求采用高强度氧化铝陶瓷，经 1700度高温烧结而成。要求：表面光滑、吸水率低；耐磨及抗冲刷性能好；不沾料、能带料，造粒效果好。在正常生产条件下能使用＞3年。能够克服沾料堵料、掉块、易磨损等问题。

乙方要到现场实际了解和检测混合机的实际生产条件，能够根据现场实际生产条件，满足甲方使用要求。混合机中混合料正常温度为85℃～150℃，参与配料的水为我厂焦化废水，具有较强的腐蚀性。同时混合料中也含有较高的碱性矿物元素，如Ca、Mg等。施工单位必须保证以下三项基本要求，一是衬板能够适应高温环境；二是衬板要具备耐腐蚀性（混合料腐蚀性成分由乙方自行取样化验）；三是要求衬板固定牢固可靠、抗磨损、不粘料、混料均匀、造粒好。

乙方施工包括拆除旧的陶瓷衬板，安装新的陶瓷衬板。甲方负责筒体内积料清理，提供施工必要的电源，照明，其余工器具和施工必须材料由乙方负责。

陶瓷衬板质保＞3年时间，附属结构质保周期同陶瓷衬板，在质保周期内乙方有义务按照甲方要求，免费提供维修任务。在承诺质保期内衬板不得出现脱落。出现脱落造成停产，所有责任由乙方承担。

出现问题，乙方接到电话24小时内到现场。在质保期内，乙方无偿修复，超出质保期乙方为甲方有偿服务.
报价时明确使用寿命，该使用寿命需要明确写进合同内。
原料场地坑皮带下料斗陶瓷衬板招标要求

工况条件：原料场地坑皮带下料斗，运输各种烧结用原料（精粉、焦炭等物料），主要特点物料粘性大，湿度大，温度常温，24小时运行作业，对下料斗冲刷大。
2、提供的陶瓷衬板陶瓷层厚度为30mm，具体施工面积以实际测量为准。 要求陶瓷必须具备不粘料、高耐磨、抗冲刷性能好、表面光滑，吸水率低。在正常生产条件下能使用3年。能够克服沾料堵料、掉板、易磨损等问题。陶瓷衬板要求采用高强度氧化铝陶瓷，经 1700度高温烧结而成。
3、陶瓷衬板到货后，甲乙双方共同取样送第三方权威机构进行化验，所产生的费用由乙方负责，Al2O3≧95%，密度≧3.6g/m3，洛氏硬度≧85HRA,化验结果出来后，若成分合格方可施工，若不合格则进行退货。
4、陶瓷衬板安装形式要求采用直接粘贴。

5、乙方施工包括下料斗内打磨平整，安装新的陶瓷衬板。甲方负责料斗内积料清理，提供施工必要的电源，照明，其余工器具和施工必须材料由乙方负责。

6、陶瓷衬板质保3年时间，附属结构质保周期同陶瓷衬板，在质保周期内乙方有义务按照甲方要求，免费提供维修任务。在承诺质保期内衬板不得出现脱落。出现脱落造成停产，所有责任由乙方承担。

7、出现问题，乙方接到电话24小时内到现场。在质保期内，乙方无偿修复，超出质保期乙方为甲方有偿服务。

8、报价时明确使用寿命，该使用寿命需要明确写进合同内。
