国产管模采购技术条件及质量寿命要求(水冷）
技术条件：

材质：21CrMo10  成分P≤0.005%；S≤0.005%,其余按图纸要求。（Ni≤0.28%）

制造管模钢水应通过炉外精炼。

管模成品尺寸要求符合图纸要求。

机械性能：δb≥850N/mm2；δs≥650N/ mm2；δ>20%；Ψ>60%

调质硬度：HB240-270

冲击功：≥50J

锻造，粗加工，调质处理，探伤（参照JB1581-85）执行，并随产品提供机械性能复验样环。试样同时供圆棒和方块两种，要求如下：（1）圆棒规格：10*120mm；（2）方块规格：30*30*30mm；（3）每个试样均打上炉号。

管模承口、插口外包装塑料布厚度应大于0.15mm包扎密封，管模管身外包装塑料布厚度应大于0.05mm包扎密封。
验收标准、寿命要求及付款条件

   成品按需方图纸及技术要求验收，使用寿命满足下列条件方可按规定付款。

1、使用寿命必须大于等于最低拔管支数，管模在前期使用中，每种规格管模在下表要求的浇注支数内，所生产的球墨铸铁管不允许出现高度超过0.5毫米的龟裂纹。生产的球墨铸铁管龟裂纹超过0.5毫米，该支管模视为不合格管模作退货处理。

2、使用寿命小于最低拔管支数的管模结算方法如下：

管模结算单价=管模单价÷折算支数×实际拔管支数

3、前期、最低、折算浇注支数见下表：
	规格
	前期浇铸支数
	最低浇铸支数
	折算浇注支数

	DN150
	4000
	8000
	10000

	DN200
	4000
	8000
	10000

	DN300
	3000
	8000
	8000

	DN400
	2500
	3000
	5000

	DN500
	2000
	2500
	4000

	DN600
	1500
	2500
	4000

	DN700
	800
	 2000
	2500

	DN800
	600
	1500
	2500

	DN900
	600
	1000
	1800

	DN1000
	500
	900
	1800

	DN1200
	300
	800
	1500


