化渣剂（预熔性）质量标准技术统一平台

1.范围

本标准规定了炼钢用无缝纯钙线的采购标准、让步接受条件及包装要求。

2.技术要求

2.1检验项目

CaF2%、CaO%、Al2O3%、SiO2%、TFe%、H2O%、P%、S%

2.2检验标准

CaF2：45～65%；CaO：4～12%；Al2O3:15～30%；SiO2≤8%；TFe≤1.5%；H2O≤1.0%；P≤0.06%；S≤0.15%；粒度：5～50mm的比例≥90%

2.3让步接受条件

CaF2≥40%；Al2O3≥10%；CaO≤14%；SiO2≤10%；H2O≤2%；TFe≤2%；粒度5～50mm的比例≥85%

2.4不合格处理

1、40%≤CaF2＜45%，每下降1%，合同价格降2%，CaF2≤40%退货，因故不能退货双倍处罚；

2、10%≤Al2O3＜15%，每下降1%，合同价格降2%，Al2O3≤10%退货，因故不能退货双倍处罚；

3、12%≤CaO＜14%，每增加1%，合同价格降2%，CaO≥14%退货，因故不能退货双倍处罚；

4、8%≤SiO2＜10%，每增加1%，合同价格降2%，SiO2≥10%退货，因故不能退货双倍处罚；

5、1.5%≤TFe＜2.0%，每超出范围0.01%，合同价格降1%，TFe≥2%退货，因故不能退货双倍处罚；

6、P≤0.06%、S≤0.15%，每超出范围0.01%，合同价格降1%；

7、粒度超标准范围扣吨位，超出让步范围退货，因故不能退货双倍处罚；

8、H2O超标准按照双倍扣吨位，H2O≥2%退货，因故不能退货在处罚的基础上再加双倍扣款。

3.包装要求

包装采用2层，外层为编织袋，内为塑料薄膜，塑料薄膜强度不易刺破，起到防潮作用。包装标识必须包含：厂家、重量、名称。
4.贮存

化渣剂存放在炼钢部库房。

