烧结用冶金白灰质量要求

	烧结用冶金白灰质量技术标准

	序号
	项目
	单位
	合格
	让步接收
	拒收
	备注

	1
	CaO
	%
	≥80
	80～75
	≤75
	　

	2
	SiO2
	%
	≤4
	4～5.5
	≥5.5
	　

	4
	S
	%
	≤0.15
	0.15～0.3
	≥0.3
	　

	5
	P
	%
	≤0.03
	0.03～0.06
	≥0.06
	　

	6
	≥3mm粒度占比
	%
	≤3
	3～6
	≥6
	　


	加水活性反应速度判质标准

	名称
	夏季（室温≥25℃）
	春/秋季（室温15-25℃）
	冬季（室温≤15℃）

	生石灰粉
	合格
	≤35秒
	≤40秒
	≤45秒

	
	拒收
	≥45秒
	≥50秒
	≥55秒


