石灰石项目招标统一平台
1、成分要求：

1 CaO≥53%,超出不加价，52%≤CaO＜53%，CaO每降1%，每批每吨扣吨2%，51%≤ CaO＜52%，CaO每降1%每批每吨扣吨4%，50%≤ CaO＜51%，CaO每降1%每批每吨扣吨10%,49 %≤ CaO＜50%，CaO每降1%每批每吨扣吨20%，以上扣款扣吨累加计算，如CaO低于49%，做退货处理，如无法退货，则每批每吨按半价结算（不考虑其他成分）。

2 SiO2≤1.5%，1.5%＜SiO2≤2.5%，SiO2每升1%，每批每吨扣款4元，2.5%＜SiO2≤3.0%，SiO2每升1%，每批每吨扣款6元，以上扣款累加计算，SiO2＞3.0%，做退货处理，如无法退货，则每批每吨按半价结算（不考虑其他成分）。

3 MgO≤3.0%，MgO每升1%,每批每吨降价2元。MgO＞3.5%，做退货处理，如无法退货，则每批每吨按半价结算（不考虑其他成分）。

4 S≤0.08%  P≤0.01%,S 、P每升0.01%，每批每吨扣款1元。

2、粒度要求

粒度要求：15mm-40mm，避免带尖锐棱角及薄片，根据公司监控部每批检验结果，①石灰石粒度＜15mm的部分允许5%，超出部分扣除吨位；②粒度＞40mm≤15%，＞15%部分扣除吨位；③检验筛分使用15mm和40mm方孔筛进行检验。④超出部分如超1%扣该批次1%吨累计直至退货。⑤石灰石粒度＜15mm的部分超过25%做退货处理；粒度＞40mm超过30%做退货处理。

3、水份≤1%，超出部分扣吨处理。

4、以上扣款累加计算。

5、招标要求每家单位每月供应量不得低于五千吨。

6、若参加招标单位为贸易商（非矿山企业），必须持有指定发货矿山的授权函，而且一家矿山只能授权一个贸易商，不能出现两家及以上贸易商在同一家矿山发货的情况，贸易商出具承诺书承诺中标后只能在指定矿山发货，如需方发现贸易商未在指定矿山发货的，对此批货物做拒收处理。
7、对于未完成合同量90%的单位，发货量在80%-90%的考核五万元，发货量在70%-80%的考核十万元，发货量在50%-70%的考核十五万元，供方发货量低于50%的扣除合同履约保证金二十万元。
8、付款方式：现汇。
