烧结用冶金白灰质量要求

	烧结用冶金白灰质量技术标准

	序号
	项目
	单位
	合格
	让步接收
	拒收
	备注

	1
	CaO
	%
	≥80
	80～75
	≤75
	　

	2
	SiO2
	%
	≤4
	4～5.5
	≥5.5
	　

	4
	S
	%
	≤0.15
	0.15～0.3
	≥0.3
	　

	5
	P
	%
	≤0.03
	0.03～0.06
	≥0.06
	　

	6
	≥3mm粒度占比
	%
	≤3
	3～6
	≥6
	　


	加水活性反应速度判质标准

	名称
	夏季（室温≥25℃）
	春/秋季（室温15-25℃）
	冬季（室温≤15℃）

	生石灰粉
	合格
	≤35秒
	≤40秒
	≤45秒

	
	拒收
	≥45秒
	≥50秒
	≥55秒


质量标准：

冶金石灰ＣａＯ含量不低于80％，CaO含量每降1%，每批每吨减价10元；若CaO含量低于78%，CaO每减1%，每批每吨减价20元；若CaO含量低于75%，该车拒收，如无法退货按合同半价结算。 SiO2含量≤4%，若4%＜SiO2≤5%，每升高0.1%每吨降价5元；若5%＜SiO2≤5.5%，每升高0.1%每吨降价10元；若SiO2含量＞5.5%，该车拒收，如无法退货按合同半价结算。S含量≤0.15%，每超出0.1%，每批每吨降价10元；S含量超出0.3%，该车拒收，如无法退货按合同半价结算。P含量≤0.03%，每超出0.01%，每批每吨降价10元；P含量超出0.06%，该车拒收，如无法退货按合同半价结算。粒度≤3mm，超标允许3%，超出部分扣除吨位；如超过6%该车退货，如无法退货超出部分按双倍扣吨。厂家所供产品料温必须达到生产部门规定的要求，二季度料温要求反应时间不超过35s，如不合格对此车做拒收处理。供方在进料过程如有弄虚作假行为，终止合同，需方并保留对供方进行必要处罚的权利。数据以需方化验单数据为准，结算时不执行四舍五入。

