加热炉蓄热体技术协议

- 蜂窝体

外形尺寸1：开孔六方形20×35个或20×23个，开孔边长1.99mm,壁厚≥1mm,边缘≤1.5mm, 比表面积m2/m3  690

外形尺寸2：开孔正方形20×35个或20×23个，开孔边长2.98mm,壁厚≥1mm,边缘≤1.5mm，比表面积m2/m3  690

采购数量：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蜂窝蓄热体 | 100*100*100（锆铬刚玉） | 块 | 6120 | 六方孔φ6 |
| 2 | 蜂窝蓄热体 | 100*150*100（锆铬刚玉） | 块 | 1960 | 六方孔φ6 |
| 3 | 蜂窝蓄热体 | 100*100*100（刚玉莫来石） | 块 | 48960 | φ4 |
| 4 | 蜂窝蓄热体 | 100*150*100（刚玉莫来石） | 块 | 15680 | φ4 |
| 5 | 蜂窝蓄热体 | 100×100×100刚玉质陶瓷蜂窝体（大孔砖） | 块 | 2716 |  |
| 6 | 蜂窝蓄热体 | 100×100×100刚玉质陶瓷蜂窝体 | 块 | 10864 |  |
| 7 | 蜂窝蓄热体 | 100×100×100堇青石质蜂窝体 | 块 | 8148 |  |
| 8 | 蜂窝蓄热体 | 100×100刚玉莫来石Ⅰ型(大孔砖） | 块 | 4740 |  |
| 9 | 蜂窝蓄热体 | 100×150刚玉莫来石Ⅰ型(大孔砖） | 块 | 360 |  |
| 10 | 蜂窝蓄热体 | 100×100锆刚玉莫来石高蓄热蜂窝体B型 | 块 | 4740 |  |
| 11 | 蜂窝蓄热体 | 100×150锆刚玉莫来石高蓄热蜂窝体B型 | 块 | 360 |  |
| 12 | 蜂窝蓄热体 | 100×100锆刚玉莫来石C型蜂窝体 | 块 | 28440 |  |
| 13 | 蜂窝蓄热体 | 100×150锆刚玉莫来石C型蜂窝体 | 块 | 2160 |  |

要求公差：蓄热体尺寸100*100*100公差要求为-1mm；蓄热体尺寸100*150*100公差要求为-1mm。

- 以上产品保证要求：

- 在芜湖新兴铸管股份有限公司轧钢部加热炉上使用效果良好，使用温度满足加热炉要求，不受限制，供方保证上述产品使用18个月内不堵塞、不开裂、不断化、不塌陷。若发生上述问题供方负责免费更换，并在接到通知后派专业人员到现场分析、解决问题，安装时厂家到现场指导，每捆蓄热体底部必须用木托板，方便吊运，旧蓄热体厂家回收；

- 交货期：50天。

- 到货后由甲方负责随机抽样送专业厂家化验，化验费用中标厂家负责；

- 附产品产品性能指标1、2。

- 产品性能指标1

| 项目名称 | 蓄热体 | 制定日期 | 2020.9.16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 蜂窝体（高温） | 产品材质 | 锆铬刚玉 |
| 产品型号 | 150*100*100，100*100*100mm |  |  |
| 检 测 项 目 |  | 要 求 |  |
| 化学成分 （%） | Al2O3 | ≥65 |  |
|  | ZrO2 | ≥2 |  |
|  | Cr2O3 | ≥1 |  |
|  | Fe2O3 | ≤1.0 |  |
| 体积密度（g/cm3） |  | ≥1.9 |  |
| 容重（Kg/m3） |  | ≥800 |  |
| 耐压强度（MPa）A向 |  | ≥11 |  |
| 耐压强度（MPa）B向 |  | ≥1.5 |  |
| 荷软温度T4（℃） |  | ≥1450 |  |
| 最高使用温度（℃） |  | 1600 |  |
| 外观尺寸 | 150*100*100：孔数20×35 100*100*100：孔数20×23 内壁厚1.0~1.2mm，孔径（边对边距离）3.5~3.8mm； |  |  |

- 产品性能指标2

| 项目名称 | 蓄热体 | 制定日期 | 2020.9.16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 蜂窝体（高温） | 产品材质 | 刚玉-莫来石质 |
| 产品型号 | 150*100*100，100*100*100mm |  |  |
| 检 测 项 目 |  | 要 求 |  |
| 化学成分 （%） | Al2O3 | ≥65 |  |
|  | ZrO2 | ≥2.0 |  |
|  | Fe2O3 | ≤0.8 |  |
| 体积密度（g/cm3） |  | ≥1.7 |  |
| 容重（Kg/m3） |  | ≥800 |  |
| 耐压强度（MPa）A向 |  | ≥10 |  |
| 耐压强度（MPa）B向 |  | ≥1.4 |  |
| 荷软温度T4（℃） |  | ≥1450 |  |
| 最高使用温度（℃） |  | 1600 |  |
| 外观尺寸 | 150*100*100：孔数20×35 100*100*100：孔数20×23 内壁厚1.0~1.2mm，孔径（边对边距离）3.5~3.8mm； |  |  |