炼铁部烧结混合机耐磨陶瓷衬板技术平台

- 使用地点：烧结一期一次混合机筒体内耐磨陶瓷衬板，筒体规格3.8m*18m。提供的陶瓷衬板陶瓷层厚度不低于15mm，具体施工面积以实际测量为准。

- 内衬陶瓷衬板要求采用高强度氧化铝陶瓷，经 1700度高温烧结而成。要求：表面光滑、吸水率低；耐磨及抗冲刷性能好；不沾料、能带料，造粒效果好。乙方要到现场实际了解和检测混合机的实际生产条件，能够根据现场实际生产条件，满足甲方使用要求。混合机中混合料采取蒸汽预热，正常温度为85℃～150℃，参与配料的水为我厂焦化废水，具有较强的腐蚀性，温度一般在80℃左右。同时混合料中也含有较高的碱性矿物元素，如Ca、Mg等。施工单位必须保证以下三项基本要求，一是衬板能够适应高温环境；二是衬板要具备耐腐蚀性（混合料腐蚀性成分由乙方自行取样化验）；三是要求衬板固定牢固可靠、抗磨损、不粘料、混料均匀、造粒好。

- 要求筒体内均布9根扬料板，扬料板能单独拆卸，不影响陶瓷衬板使用，扬料板高度厂家自行设计。

- 乙方施工包括拆除旧的陶瓷衬板，安装新的陶瓷衬板。甲方负责筒体内大部分积料（约90%）清理，提供施工必要的电源，照明，其余工器具和施工必须材料由乙方负责。

- 陶瓷衬板质保＞3年时间，附属结构质保周期同陶瓷衬板，在质保周期内乙方有义务按照甲方要求，免费提供维修任务。在承诺质保期内衬板不得出现脱落。出现脱落造成停产，所有责任由乙方承担。

- 陶瓷衬板寿命根据陶瓷磨损情况确定，检测方法及标准双方协商确定。

- 出现问题，乙方接到电话24小时内到现场。在质保期内，乙方无偿修复，超出质保期乙方为甲方有偿服务。

- 陶瓷衬板投入运行3个月后，筒体内扬料板两次粘料宽度小于100mm，若因粘料造成内部积圈导致混合机倒料不付所有款项，并赔偿甲方因停机造成的损失；在正常生产条件下能使用寿命＞3年，能够克服内部不沾料、不积圈、掉块、易磨损等问题，若出现上述问题不予付尾款。

- 付款方式：验收合格3个月后付款60%，6个月后付款30%，12个月付款10%。