烧结用熟白云粉招标质量要求

质量标准：

MgO含量≥30%，MgO若低于30%，每减1%，每吨减价格5元；MgO如低于29％，每减1%，每吨减价10元；以上扣款累加计算；MgO如低于27%，该车拒收，如无法退货则每吨按合同半价结算（不考核其它成份）。CaO含量≥50%，CaO若低于50%，每降1%则每批每吨扣5元，CaO低于45%，每吨按合同半价结算（不考核其它成分）；SiO2≤3%，若大于3%，每超1%则每批每吨减价5元。若SiO2≥4.5%，此批作退货处理，如无法退货，按合同半价结算（不考核其它成分）。S≤0.15%，若超出每0.01%批每吨减价1元；若S≥0.3%，此批作退货处理，如无法退货，按合同半价结算（不考核其它成分）；P≤0.03%，若超出每0.01每批每吨减价5元；若P≥0.03%，此批作退货处理，如无法退货，按合同半价结算（不考核其它成分）。粒度≤3mm，超标允许3%，超出部分扣除吨位；如超过6%该车退货，如无法退货超出部分按双倍扣吨。厂家所供产品料温必须达到生产部门规定的要求，对不符合料温要求的按烧结出具的熔剂管理执行协议中的相关规定进行处理。
	烧结用熟云粉技术标准

	序号
	项目
	单位
	合格
	让步接收
	拒收
	备注

	1
	CaO
	%
	≥50
	50～45
	≤45
	　

	2
	MgO
	%
	≥30
	30～27
	≤27
	　

	3
	SiO2
	%
	≤3
	3～4.5
	≥4.5
	　

	4
	S
	%
	≤0.15
	0.15～0.3
	≥0.3
	　

	5
	P
	%
	≤0.03
	0.03～0.05
	≥0.05
	　

	6
	≥3mm粒度占比
	%
	≤3
	3～6
	≥6
	　


	加水活性反应速度判质标准

	名称
	夏季（室温≥25℃）
	春/秋季（室温15-25℃）
	冬季（室温≤15℃）

	轻烧云粉
	合格
	≤40秒
	≤45秒
	≤50秒

	
	拒收
	≥50秒
	≥55秒
	≥60秒


