≤≤≤芜湖新兴铸管有限责任公司采购技术标准

XWHT3736-2020

铸件中小线线用型砂粉

1   范围

适用于本公司采购砂型铸造用型砂粉。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。其最新版本适用于本标准。

GB/T 2684-1981《铸造用原砂及混合料试验方法》

机械行业标准JB/T 92271999

GB/T 9222-1999《湿型铸造用煤粉》

GB/T 924-2007《煤中全硫的测定方法》

GB/T 212-2001《煤的工业分析方法》

3  技术要求

3.1外观：灰黑色细粉 。

3.2i型砂份的性能指标技术要求应符合下表的规定。

| 名 称 | 指 标 |
| --- | --- |
| 含水量 | ≤10% |
| 挥发份 | ≥20% |
| 灰分 | 60-70% |
| 吸蓝量 | ≥21ml/0.2g |
| 粒度 | 95%过140目筛 |
| S含量 | 0.6-1.0% |

每车分别提供膨润土、煤粉、淀粉等配比和检测报告

4  试验方法

4.1 水分、粒度、吸蓝量检测应符合 GB/T 2684-1981、机械行业标准JB/T 92271999的规定

4.2 挥发分、灰分、光亮碳的检测应符合GB/T 9222-1999、GB/T 212-2001的规定

4.3 全硫含量检测应符合GB/T 924-2007的规定

5  贮存

5.1型砂粉应存放于阴凉干燥处。

- 技术扣款标准

6.1技术指标

| 技术指标 | 实测指标 | 扣款标准 |
| --- | --- | --- |
| 含水量（%） | <10 | 不扣款 |
|  | 10.0-14.0 | 高出部分按每0.1%考核10元/吨 |
|  | >14 | 直接退货 |
| 挥发份（%） | ≧20 | 不扣款 |
|  | 15-20 | 低出部分按每1%考核10元/吨 |
|  | <15 | 直接退货 |
| 灰分（%） | 60-70 | 不扣款 |
|  | 70-75 | 高出部分按每1%考核10元/吨 |
|  | >75 | 直接退货 |
| 吸蓝量（ml） | ≧21 | 不扣款 |
|  | 18-21 | 低出部分按每1ml考核20元/吨 |
|  | <18 | 直接退货 |
| 粒度（过140目筛占比） | ≧95 | 不扣款 |
|  | 85-95 | 低出部分按每1%考核10元/吨 |
|  | <85 | 直接退货 |
| S含量（%） | 0.6-1.0 | 不扣款 |
|  | <0.6 | 低于0.6不考核，需厂家提供相关成分报告 |
|  | >1 | 直接退货 |

6.2其他

6.2.1、如因质量问题或供货不及时而影响买方生产的，考核卖方5000元/次，情节严重的终止合同，扣除保证金。

6.2.2、卖方每次送货必须出具产品质量检验合格报告，以芜湖新兴铸管监控部检验结果为准，如果生产部门对检验结果有异议，或卖方与芜湖新兴铸管检验结果差异较大并有异议的，可申请第三方按照国家检验标准进行检测，质量检验不合格扣罚卖方近3个月全部货款。

6.2.3、以上技术要求及考核标准从2021年3月1日开始执行，作为中小线铸造用型砂粉采购合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

6.2.4、要求罐车运输，气力输送至铸件部专用存储罐。