芜湖新兴铸管有限责任公司

铸管芯盒购买技术要求

- 设备明细

| 物资采购表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 芯架 | DN100 | 20 |
| 2 | 芯架 | DN150 | 30 |
| 3 | 芯盒 | DN80 | 1 |
| 4 | 芯盒 | DN100 | 2 |
| 5 | 芯盒 | DN150 | 3 |
| 6 | 芯盒 | DN200 | 2 |
| 7 | 芯盒 | DN250 | 2 |
| 8 | 芯盒 | DN300 | 2 |
| 9 | 芯盒 | DN350 | 1 |
| 10 | 芯盒 | DN400 | 3 |
| 11 | 芯盒 | DN450 | 1 |
| 12 | 芯盒 | DN500 | 3 |
| 13 | 芯盒 | DN600 | 2 |
| 14 | 芯盒 | DN700 | 2 |
| 15 | 芯盒 | DN800 | 3 |
| 16 | 芯盒 | DN900 | 2 |
| 17 | 芯盒 | DN1000 | 2 |
| 18 | 芯盒 | DN1200 | 2 |
| 19 | 射沙头（含射砂嘴、吹气板1套） | DN80 | 1 |
| 20 | 射沙头（含射砂嘴、吹气板2套） | DN100 | 2 |
| 21 | 射沙头（含射砂嘴、吹气板2套） | DN150 | 2 |
| 22 | 射沙头（含射砂嘴、吹气板2套） | DN200 | 2 |
| 23 | 射沙头（含射砂嘴、吹气板2套） | DN250 | 2 |
| 24 | 射沙头（含射砂嘴、吹气板2套） | DN300 | 2 |
| 25 | 射沙头（含射砂嘴、吹气板1套） | DN350 | 1 |
| 26 | 射沙头（含射砂嘴、吹气板2套） | DN400 | 2 |
| 27 | 射沙头（含射砂嘴、吹气板1套） | DN450 | 1 |
| 28 | 射沙头（含射砂嘴、吹气板2套） | DN500 | 2 |
| 29 | 射沙头（含射砂嘴、吹气板2套） | DN600 | 2 |
| 30 | 射沙头（含射砂嘴、吹气板2套） | DN700 | 2 |
| 31 | 射沙头（含射砂嘴、吹气板2套） | DN800 | 2 |
| 32 | 射沙头（含射砂嘴、吹气板2套） | DN900 | 2 |
| 33 | 射沙头（含射砂嘴、吹气板2套） | DN1000 | 2 |
| 34 | 射沙头（含射砂嘴、吹气板2套） | DN1200 | 2 |

- 技术要求

- 每套芯盒包括：左右半模、芯棒、顶芯装置、射砂板等。

- 由需方提供砂芯尺寸，供方对芯盒进行设计制作，满足需方设备技术生产要求。

- 要求成品砂芯尺寸标准符合需方要求，DN400规格及以下尺寸公差为+-0.15毫米以内，DN400规格以上尺寸公差为+-0.3毫米以内。

- 芯盒的内腔采用数控加工，加工表面粗糙度采用抛光处理。其平面表面粗糙度达到Ra1.6。

- 芯盒模体材质选用灰铁材质并经过充分的去应力处理，模架采用Q235普碳钢材质焊接，耐磨板采用40Gr热处理，表面精度达到Ra0.8.表面硬度达到HRC52以上。使用2年不得出现变形情况。

- 芯盒内腔有活字块，更换字块快捷方便。

- 制作成品砂芯，在5公斤压力的压力下表面完整、无裂纹、无缺陷、无坯缝、无凹陷或凸起，并且适合长时间无人工干预连续生产。

- 顶芯装置配合紧密，保证无漏气、生产砂芯无孔洞现象；顶新盘固定可靠，螺丝不易松动，不易断裂。

- 芯盒外形尺寸与需方先用芯盒外形一致，能够与需方工作台、加紧装置、射砂和吹气装置进行装配，实现自动化连续射芯流程。

- 芯盒坯缝处要用活块方式，磨损后方便更换。

- 芯盒上导轨紧固螺栓不要从导轨下方紧固，直接在左右半模打孔紧固，不需要再翻转芯盒。