铸管炉衬砂质量技术协议

1、新中标厂家的石英砂在试用过程中出现问题导致电炉不能使用，则炉衬沙厂家还要对打结炉衬所消耗的陶瓷纤维布、云母板、增塌及人工费用进行赔付。

2、炉衬寿命不得低于60天。在正常生产条件下，如因产品质量问题未能达到60天使用时间，当炉衬平均使用寿命≤60天时，按照每减少一天考核66元/吨；

3、在正常生产条件下，当炉衬使用寿命不足20天时，此批炉衬砂不予结算。

4、由于炉衬材料造成线圈损坏，则按照线圈价格进行赔偿。

5、由于炉衬材料造成的漏炉事故，一切经济损失由厂家承担，负责赔偿。

6、炉衬砂必须保证干燥、严禁受潮，现场验收炉衬砂、若因包装或运输出现受潮情况，则退货处理。

7、吨袋包装：内小袋重量25±0.2KG。四层包装，做好防潮措施，吨袋包装外层和小袋包装外层为编织袋，吨袋包装内层和小袋包装内层为塑料袋。塑料袋具有一定强度，保证质量，不易刺破，起到防潮效果。包装袋上必须注明物资名称、生产厂家、包装重量等信息。

铸件部炉衬砂质量技术协议

1、新中标厂家的石英砂在试用过程中出现问题导致电炉不能使用，则炉衬砂厂家还要对打结炉衬所消耗的陶瓷纤维布、地塌及人工费用进行赔付。

2、在正常生产条件下，炉衬过铁量要求大于1000吨(工作温度

1580~1650℃)，该批次正常结算。

3、在正常生产条件下，当炉衬平均使用寿命为800-1000吨之间，按照每减少10吨考核30元。

4、在正常生产条件下，当炉衬使用寿命在600-800吨时，按照每减少10吨考核50元。

5、在正常生产条件下，当炉衬使用寿命低于600吨时，此批炉衬砂不予结算。

6、由于炉衬材料造成线圈损坏，则按照线圈价格进行赔偿。由于炉衬材料造成的漏炉事故，一切经济损失由厂家承担，负责赔偿。

7、炉衬砂必须保证干燥、严禁受潮，现场验收炉衬砂、若因包装或运输出现受潮情况，则退货处理。

8、吨袋包装：内小袋重量25土0.2KG。四层包装，做好防潮措施，吨袋包装外层和小袋包装外层为编织袋，吨袋包装内层和小袋包装内层为塑料袋。塑料袋具有一定强度，保证质量，不易刺破，起到防潮效果。包装袋上必须注明物资名称、生产厂家、包装重量等信息。