熟白云石块招标统一要求

- 质量要求：

- 1、要求MgO≥31%，CaO≥48%，MgO+CaO≥80%，SiO2≤5%，S≤0.05%，P≤0.06%，粒度：5-50mm筛上物≤5%，筛下物≤5%

- 2、,MgO<31%,每减1%，则每批每吨减价4%。若MgO低于28%，则每批每吨按100元/吨结算（不考虑其它成份）；若MgO低于25%，该批不予结算。

- 3、CaO每减1%，SiO2每增加0.1%，S每增加0.01%，P每增加0.01%，则每批每吨均减价2%；超出让步接收范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。

- 4、以上扣款累加计算。

- 5、块度5-50mm，大于50mm允许5%，小于5mm允许5%，超出则扣除吨位。小于5mm超过25%做退货处理，因故不能退货的按每批每吨150元结算（不考虑其他成分）。

- 6、若因外观质量，经炼钢收料、监控质检认同，对于极差的供货，可当场拒收；对于因熟白云石块质量导致的钢水成分待复、废品，炼钢部将按废品损失进行考核扣款。

- 7、供方在供料过程中，必须配合需方监控部进行质量抽检，不得以任何形式阻止或逃避需方的抽检，在抽检过程中，如供方出现较大质量问题，需方根据公司相关规章制度，由质量部组织调查，做出相关处理决定。

- 8、车队驾驶员要积极配合业主单位和质检单位对送货质量进行抽检。

- 9、送货车辆必须具备相应安全资质，车辆在厂区内遵守我公司相关要求。违反规定按我司相关规定进行处理。