烧结用熟白云粉招标质量要求

| 烧结用熟云粉技术标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 合格 | 让步接收 | 拒收 | 备注 |
| 1 | CaO | % | ≥50 | 50～45 | ≤45 |  |
| 2 | MgO | % | ≥30 | 30～27 | ≤27 |  |
| 3 | SiO2 | % | ≤3 | 3～4.5 | ≥4.5 |  |
| 4 | S | % | ≤0.15 | 0.15～0.3 | ≥0.3 |  |
| 5 | P | % | ≤0.03 | 0.03～0.05 | ≥0.05 |  |
| 6 | ≥3mm粒度占比 | % | ≤3 | 3～6 | ≥6 |  |

| 加水活性反应速度判质标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 夏季（室温≥25℃） | 春/秋季（室温15-25℃） | 冬季（室温≤15℃） |
| 轻烧云粉 | 合格 | ≤40秒 | ≤45秒 | ≤50秒 |
|  | 拒收 | ≥50秒 | ≥55秒 | ≥60秒 |