芜湖新兴铸管LF炉

钢水罐车

技

术

要

求

炼钢部

2021年7月

# 一、主要技术要求

卖方提供的设备应当满足买方要求，卖方对所提供的设备性能与技术负有总体责任；卖方提供的设备在性能与技术上，应当具有先进性、可靠性，提供的系统设备应当保证其完整性、可靠性、便于操作和维护。

钢水罐车主要性能及规格要求如下表：

| 数量 | 2台 |
| --- | --- |
| 型式 | 电动自行式（变频电机） |
| 载重 | 250t |
| 走行速度 | 3～30m/min |
| 走行车轮数 | 4轮 |
| 轨道中心距 | 4200mm |
| 走行钢轨 | QU120 |

为统一备件，降低运行成本，方便作业，车辆制作需保证与买方车间现有车辆参数参数统一。

1、车体技术要求

钢水罐运输车在炼钢生产过程中使用比较频繁的重要设备，卖方应严格按照买方确认后图纸的技术要求和各项参数制作。

车体材料选用Q345B钢板材料，化学成分、机械性能和交货状态必须符合GBT13-1997《锅炉和碳钢和低碳合金钢板》标准，并具有合格证，合格证作为出厂检验文件的一部分。

车体焊接完毕后，对车体进行整体退火，消除应力。

车体涂色由买方进行定色后，卖方进行喷涂。

2、焊接技术要求

通用技术要求按JB/5000.3-2007标准执行。

尺寸公差精度等级B级。

焊材牌号采用E50。

3、车轴技术要求

车轴材料选用40Cr锻件，其化学成份、机械性能符合JB/T6396-92标准。

4、车轮技术要求

钢包车采用4车轮形式。

车轮为锻造车轮，材质42CrMo锻，化学成份及机械性能符合JB/T6396-92标准并提供超声波探伤报告。

5、驱动装置技术要求

钢包车电机采用冶金专用变频电机，双驱动要考虑到一边事故时，单边驱动，电机功率需适当放大。

6、通用设备技术要求

车体上氩气管道和电缆线走管要合理，便于检修，同时要避开防止挂渣或烧损。

通用设备应配齐相应合格证书及相关探伤材料。

# 四、制造和检验执行标准

1、GB/T699 优质碳素结构钢

2、GB/T700 碳素结构钢

3、GB/T1591 低合金结构钢

4、GB/T3077 合金结构钢

5、GB/T11352 一般工程用铸造碳钢件

6、GB/T17107 锻件用合金结构钢

7、GB/T13306 标牌

8、JB /T5000.1 重型机械通用技术条件 产品检验第 5 页

9、JB /T5000.2 重型机械通用技术条件 火焰切割件

10、JB/T5000.3 重型机械通用技术条件 焊接件

11、JB/T5000.5 重型机械通用技术条件 有色金属铸件

12、JB/T5000.6 重型机械通用技术条件 铸钢件

13、JB/T5000.8 重型机械通用技术条件 锻件

14、JB/T5000.9 重型机械通用技术条件 切削加工件

15、JB/T5000.10 重型机械通用技术条件 装配

16、JB/T5000.12 重型机械通用技术条件 涂装

17、JB/T5000.13 重型机械通用技术条件 包装

18、JB/T5000.15 重型机械通用技术条件 锻钢件无损