烧结用熟白云粉招标统一要求

质量要求：
	烧结用熟云粉技术标准

	序号
	项目
	单位
	合格
	让步接收
	拒收
	备注

	1
	CaO
	%
	≥50
	50～45
	≤45
	　

	2
	MgO
	%
	≥30
	30～27
	≤27
	　

	3
	SiO2
	%
	≤3
	3～4.5
	≥4.5
	　

	4
	S
	%
	≤0.15
	0.15～0.3
	≥0.3
	　

	5
	P
	%
	≤0.03
	0.03～0.05
	≥0.05
	　

	6
	≥3mm粒度占比
	%
	≤3
	3～6
	≥6
	　


	加水活性反应速度判质标准

	名称
	夏季（室温≥25℃）
	春/秋季（室温15-25℃）
	冬季（室温≤15℃）

	轻烧云粉
	合格
	≤40秒
	≤45秒
	≤50秒

	
	拒收
	≥50秒
	≥55秒
	≥60秒


二、1、供方在供料过程中，必须配合需方监控部进行质量抽检，不得以任何形式阻止或逃避需方的抽检，在抽检过程中，如供方出现较大质量问题，需方根据公司相关规章制度，由质量部组织调查，做出相关处理决定。

2、车队驾驶员要积极配合业主单位和质检单位对送货质量进行抽检。

3、送货车辆必须具备相应安全资质，车辆在厂区内遵守我公司相关要求。违反规定按我司相关规定进行处理。

4、根据生产需要，本次招标三个月的数量为50000吨。

