钢包技术协议统一平台

芜湖新兴铸管有限责任公司（以下简称甲方）与                             （以下简称乙方）根据国家现行的法律、法规和政策之规定，就乙方承包甲方钢包等事宜，经过友好协商，达成如下协议。

- 一、承包范围

本次招标的范围为炼钢部31个砖砌钢包耐材、劳务整体承包。技术协议具体要求如下：

- 乙方负责提供钢包整体砌筑所有材料（镁碳砖、铝镁碳砖、镁质火泥、浇注料、永久层、刚玉浇注料、透气砖等），乙方对所提供的耐火材料质量负责；

- 乙方负责制定钢包砌筑方案，进行砌筑施工，保证砌筑质量满足工艺要求。（1、新包钢水装入130吨且钢包净空≥400mm。2、一次包龄≥45次，小修后累计包龄≥85次）

- 乙方负责绝热板的安装（材料由甲方提供）；

- 乙方负责钢包透气砖的吹扫，确保双透气砖的透气性良好，达到工艺要求；

- 乙方安排专人对在线周转的钢包进行包况、透气砖检查，对低于安全要求的钢包安排下线处理。

- 乙方负责砌筑好的钢包上线烘烤以及烘烤过程的监控和火焰调整工作，满足炼钢部安全及工艺使用要求。

- 乙方自备钢包砌筑及维护所需的工器具如：风镐、高压胶管、搅拌机、切砖机、钢丝绳、吊带、铁锨等。

- 乙方负责钢包废砖、废料、相关包装的回收及清理工作。

- 乙方负责业务承包涉及区域的卫生及物料摆放，符合公司现场6S管理标准。

- 乙方负责业务承包涉及的设备：烤包器、拆包机、工吊具的日常点检工作。

- 乙方负责对下线钢包壳体清理，检查钢包壳体是否符合安全使用要求，发现隐患及时报告炼钢部主管领导,经炼钢部主管领导确认后，确定维修或废弃；

- 乙方根据甲方在钢包使用过程存在的问题，可以提出改进要求。

- 二、耐材标准

- 包壁砖

| 检测项目 | 条件 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 体积密度/g/cm3 | 110℃×24h | ≥2.90 |
| 显气孔率/% | 110℃×24h | ≤5 |
| 耐压强度/Mpa | 110℃×24h | ≥30 |
| 化学成分/% | MgO+Al2O3 | ≥76.0 |
|  | C | ≥12.0 |

- 冲击区包底砖

| 检测项目 | 条件 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 体积密度/g/cm3 | 110℃×24h | ≥3.0 |
| 显气孔率/% | 110℃×24h | ≤7 |
| 耐压强度/Mpa | 110℃×24h | ≥40 |
| 化学成分/% | MgO+Al2O3 | ≥78.0 |
|  | C | ≥8.0 |

- 非冲击区包底砖

| 检测项目 | 条件 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 体积密度/g/cm3 | 110℃×24h | ≥2.80 |
| 显气孔率/% | 110℃×24h | ≤7 |
| 耐压强度/Mpa | 110℃×24h | ≥30 |
| 化学成分/% | MgO+Al2O3 | ≥70.0 |
|  | C | ≥12.0 |

- 渣线砖

| 检测项目 | 条件 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 体积密度/g/cm3 | 110℃×24h | ≥2.95 |
| 显气孔率/% | 110℃×24h | ≤3.5 |
| 耐压强度/Mpa | 110℃×24h | ≥38 |
| 化学成分/% | MgO | ≥76.0 |
|  | C | ≥14 |

- 永久层料理化指标

| 检测项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分% | AL2O3 | SIO2 | CaO | Fe2O3 | Cr2O3 | MgO |
|  | ≥63 | ≥3 |  | ≤0.03 |  |  |
|  | 200℃×16h |  | 600℃×3h |  | 1200℃×3h |  |
| 体积密度g/cm3 | ≥2.5 |  | ≥2.4 |  | ≥2.3 |  |
| 抗折强度MPa | ≥6 |  | ≥7 |  | ≥9 |  |
| 耐火度 ℃ |  |  | ≥1580 |  |  |  |
| 荷重软化温度 ℃ |  |  | ≥1650 |  |  |  |

- 刚玉浇注料理化指标

| 检测项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分% | AL2O3 | SIO2 | CaO | Fe2O3 | Cr2O3 | MgO |
|  | ≥80 |  |  | ≤0.03 |  | ≥6 |
|  | 200℃×16h |  | 600℃×3h |  | 1200℃×3h |  |
| 体积密度g/cm3 | ≥2.9 |  |  |  | ≥2.7 |  |
| 抗折强度MPa | ≥8 |  |  |  | ≥10 |  |
| 耐火度 ℃ |  |  | ≥1770 |  |  |  |
| 荷重软化温度 ℃ |  |  | ≥1750 |  |  |  |

- 附：每批物料厂家需提供质保书

- 三、钢包交接

- 1.钢包永久层使用寿命

- 混砌钢包永久层使用次数为2000次。精炼钢包永久层为不超过10个钢包周期。

- 当混砌钢包拆包后剩余永久层使用次数不足1个钢包使用周期次数（按协议最低使用次数执行）的，不在重新砌包，永久层直接拆除。若永久层使用次数为2000次时，钢包未到下线时，在达到协议要求的次数后，直接下线拆除。

- 2.永久层交接

- 混砌钢包永久层交接按拆除工作层后的净残值计算。精炼钢包按实际永久层净残值计算。业主部门和炉料部对永久层交接进行协调沟通。

- 混砌钢包交接金额=永久层总价值×未使用次数/规定使用次数

- 精炼钢包交接金额=永久层总价值×未使用钢包周期/规定使用钢包周期

- 备注：永久层总价值为市场吨价与净残值乘积。

- 3.其他情况

- 若乙方估算的永久层总价值超过合理范围导致丙方无法接受影响钢包交接和业主部门生产的，业主部门可直接将钢包进行永久层拆除，损失由乙方承担；

- 若乙方估算的永久层总价值在合理范围，丙方需无条件接受，若仍不接受的，业主部门可直接将钢包进行永久层拆除，乙方出具盖公章的补偿说明，损失由丙方承担，具体在结算中扣除。

- 若乙方和丙方能达成其他不影响甲方钢包使用的钢包交接协议，可不执行此钢包交接条款。

备注：1.老承包方称乙方，新承包方称丙方。

- 四、考核

- 事故考核

- 事故类型分为钢壳发红、钢包穿包等。直接损失按以下标准考核，间接损失双方协商解决。

| 序号 | 项目 | 考核 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非计划基础考核 | 5000/次 |
| 2 | 钢包余钢 | 700元/吨 |
| 3 | 非计划影响时间 | 50元/分钟 |
| 4 | 回炉 | 700元/吨 |
| 5 | 倒包 | 200元/吨 |
| 6 | 设备损失 | 维修或照价赔偿 |
| 7 | 安全问题 | 按甲方安全制度考核 |

- 技术考核

| 序号 | 项目 | 标准 | 说明及考核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 寿命 | 小修（渣线、四砖）≥45次 | - 低于标准下限考核，毎少1炉考核2000元； （2）如乙方有新技术、新材料的使用要求提高钢包寿命，需提出申请经甲方同意后执行，未经甲方允许，乙方私自进行工艺调整试验，考核20000元/次，造成损失翻倍考核 |
|  |  | 大修（包壁）≥85次 |  |
| 2 | 容积 | ≥130t | 新包砌筑后净空大于等于400mm的情况下钢水装入量大于130t，不满足要求考核1000元/次 |
| 3 | 透气 | 透气性良好，不影响生产 | 单砖不透气考核1000元/炉；双砖不透气考核2000元/炉，对生产节奏或产品质量造成影响追加考核。 |
| 4 | 生产节奏 | 不影响生产 | 1、因钢包造成生产计划调整，考核10000元/次。2、钢包异常导致生产待包考核50元/min。 |
| 5 | 质量 | 无因耐材影响的钢材质量事故 | 经甲方判定因耐材问题引起的质量事故，按异常钢坯吨数考核500元/吨 |
| 6 | 能源 | 无跑冒滴漏现象 | 根据甲方相关能源管理制度考核 |
| 7 | 安全 | 无安全隐患、安全问题 | 根据甲方相关安全制度考核 |

- 五、结算

- 结算费用

- 承包采用吨钢承包结算方式，含税（税率13%）承包价格为  元/吨钢，计算价格如下表所示：

| 钢种 | 工艺路线 | 结算价格 |
| --- | --- | --- |
| 普钢 | 直上 | 承包价格×0.5 |
|  | LF | 承包价格×0.7 |
| 优钢 | 仅过LF/仅过RH | 承包价格×1.0 |
|  | LF+RH | 承包价格×1.4 |

- 结算费用 = 结算价格×相应合格坯产量（吨）- 考核

- 2、结算办法

- 每月结算包龄日期与钢厂当月产量截至日期同步；每月过普钢产量和优钢产量分别按各自当月平均炉产结算；钢水倒包，回炉，冻包，钢包穿钢不算包龄；

- 每月初，甲方统计上月连铸合格坯产量和各种考核，计算出实际金额，经与乙方共同确认无误后报采购部，采购部通知乙方开具增值税专用发票给甲方结算；付款等事宜依照商务合同约定。

- 六、其他

1、新中标方试验钢包2个。

2、乙方试验满足协议要求后，签订合同，费用按承包协议予以结算；试验不能满足协议要求的，不予签订合同，相关费用不予结算且扣除投标保证金，若造成甲方损失的，甲方有权追究赔偿。

3、签订合同后，乙方在承包过程中因耐材质量、施工、技术等问题连续2月或累计3个月钢包包龄未达到协议要求占比≥30%，或者不能满足甲方生产，甲方可单方面立即终止合同，并扣除合同终止前2个月承包款的20%。

4、承包期内，若乙方因故不能继续提供承包服务的，需提前3个月向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可终止协议，并办理交接清算手续，未经同意即单方面终止本协议，必须赔偿甲方由此产生的一切损失。

- 5、无条件配合甲方进行钢包相关生产工艺调整。

- 6、甲方与乙方签订《安全环保协议》与《综合治理协议》，这两项协议作为附属协议，具有合同的法律效力，甲乙双方必须严格遵守，签订两项协议后乙方方可进入甲方现场作业；

- 7、本协议具有合同的法律效力，甲乙双方必须严格遵守，在执行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的由企业所在地人民法院裁决；

- 8、本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，经双方代表签字后生效；

本协议未尽事宜，由双方协商解决。