碳化稻壳招标统一要求

一、质量指标及扣款标准：

1、C≥35%；SiO2≥35%；H2O≤3%；自然堆积密度≤130g/dm3；粒度：颗粒饱满，外表面均匀整齐而密集的布满鼓包，内部呈空心状态，碎粉≤5%.让步接收标准：C≥30%；SiO2≥30%；H2O≤5%；自然堆积密度≤160g/dm3。

2、C超出标准在让步范围内，每降低1%，合同价格降2%；超出让步范围退货；2、SiO2超出标准在让步范围内，每降低1%，合同价格降2%；超出让步范围退货；3、H2O超出标准在让步范围内，每上升0.1%，合同价格降1%；超出让步范围退货；4、堆积密度超出标准在让步范围内，每上升1g/dm3，合同价格降0.5%；超出让步范围退货；5、碎粉超出标准,扣吨位结算，超出20%退货。

3、供方在供料过程中，必须配合需方监控部进行质量抽检，不得以任何形式阻止或逃避需方的抽检，在抽检过程中，如供方出现较大质量问题，需方根据公司相关规章制度，由质量部组织调查，做出相关处理决定。

4、送货车辆必须具备相应安全资质，车辆在厂区内遵守我公司相关要求。违反规定按我司相关规定进行处理。

5、卸货时按需方规定码放整齐，不能随意乱摆，如有发现将进行考核。

