陶瓷衬板技术要求
一、烧结小矿槽陶瓷衬板设计、制造、供货、施工安装等事宜需满足以下条件：

 1. 小矿槽工况条件：

 1.1、小矿槽为混合铁料，含水7-8%。
 1.2 最大过料量16000吨/天，混合铁料温度60-100℃，仓壁伴热温度为120-200℃。

二、技术要求

2.1、满足烧结工艺要求，耐磨衬板要求强度高、韧性好、耐冲击、质地紧密，衬板上不得出现明显结瘤，下料流畅，使用中不得出现裂纹、断裂、脱落等现象，在确保的工况条件下整体使用寿命三年以上，自陶瓷衬板安装完毕投入使用之日起计算。在质保周期内，若出现陶瓷衬板脱落等质量问题，必须按照业主要求，及时有效的提供免费维修服务。

2.2、陶瓷厚度不得低于15毫米。

2.3、陶瓷衬板投运两个月进行陶瓷厚度的检测，验证陶瓷使用寿命，运行十二个月后，最后一次进行陶瓷厚度检测，确定是否符合承诺寿命要求。

三、供货范围、施工要求
 1、 供货范围：陶瓷衬板及配套的辅材；乙方负责陶瓷衬板设计、制作、运输、供货、施工安装等事宜。随货提供陶瓷衬板的理化指标检验报告、合格证等资料。

     2、乙方施工包括拆除旧的陶瓷衬板，安装新的陶瓷衬板，施工所用的工器具及施工必须材料由乙方自行负责。甲方提供乙方施工必要的电源、照明。 施工完毕后，施工产生的垃圾由乙方负责分类清理并按堆放到甲方指定地点。

   3、乙方施工必须符合安全、环保等施工要求，因乙方未遵守相关的安全、环保施工要求，造成的考核或事故等责任，完全由乙方承担。

