关于除尘滤袋及骨架的变更公告

因我公司生产经营需要，现对除尘滤袋及骨架招标技术指标做变更。

后附新版除尘滤袋及骨架招标技术指标。

原招标文件其他资料不变。
五、由于对招标文件的变更，报名截止时间变更为2021年12月9日16：00。开标日期不变。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！
芜湖新兴铸管有限责任公司招标办

2021年11月24日

芜湖新兴铸管各种除尘滤料技术指标

一、玻璃纤维针刺毡滤料：

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         序号
	项目
	单位
	内容

	一
	滤料
	
	(型号：ZBD)

	1
	滤袋材质
	
	玻璃纤维针刺毡                       

	2
	处理方法
	
	PTFE乳液渗膜处理

	3
	短时超温使用温度
	℃
	300

	4
	连续使用温度
	℃
	80~280

	5
	单位面积的质量
	g/m2
	〉950

	6
	厚度
	mm
	2.0~2.2

	7
	断裂强力
	经向
	N/5cm
	2800

	
	
	纬向
	N/5cm
	2800

	8
	断裂伸长率
	经向
	%
	<2

	
	
	纬向
	%
	<2

	9
	透风率
	m3/m2.s
	0.15~0.25(127 Pa条件下)

	二
	滤袋
	
	

	1
	加工方法
	
	三针六线缝制

	2
	过滤方式
	
	外滤

	3
	清灰方式
	
	脉冲清灰

	4       
	排放浓度
	mg/m³
	＜5

	三
	使用寿命
	月
	36个

	
	
	
	


使用部位：炼铁高炉煤气除尘。
二、芳纶滤袋
滤袋及后处理要求：
1.1材料：芳纶滤料

1.2材质：芳纶/芳纶基布 
1.3后 整 理：烧毛+热定型+轧光
1.4表面处理：PTFE乳液渗膜处理
1.5顶部、底部工艺：底部向上双层加强100mm (本体材料)
滤料技术参数保证：
	序号
	项目
	单位
	内容

	一
	产品型号
	
	芳纶滤料

	1
	产品名称
	
	芳纶滤料

	2
	后处理
	
	PTFE乳液渗膜处理

	3
	短时超温使用温度
	℃
	240

	4
	连续使用温度
	℃
	80~204

	5
	单位面积的质量
	g/m2
	900

	6
	厚度
	mm
	2.2-2.4

	7
	断裂强力
	经向          N/5cm        1100

	
	
	纬向          N/5cm         1500

	8
	断裂伸长率
	经向            %       小于40

	
	
	纬向            %       小于 50

	9
	耐腐蚀性能
	良

	10
	耐水解性能
	良

	11
	耐磨性能
	优

	12
	透风率
	L/dm2.min
	140~170(127Pa条件下)

	13
	过滤阻力
	Pa
	800-1200

	14
	排放浓度
	
	<5mg/Nm3

	二
	滤袋
	
	

	1
	弹性环材质
	
	不锈钢

	2
	弹性环规格
	
	按图纸或者根据用户提供的花板尺寸

	3
	缝线材质
	
	PTFE缝线

	4
	缝线方式
	自动线合
	三针六线

	5
	200 ℃24h后的热收缩率
	%
	1.5（240℃2个小时）

	6
	过滤方式
	
	外滤

	7
	使用年限
	月
	24


三、氟美斯涂层滤料：

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         序号
	项目
	单位
	内容

	一
	滤料
	
	(型号：ZMS-II)

	1
	滤袋材质
	
	玻纤+P84/玻纤基布（P84纤维不低于20%）

	2
	处理方法
	
	PTFE乳液渗膜处理；PTFE线缝制

	3
	短时超温使用温度
	℃
	280

	4
	连续使用温度
	℃
	80~260

	5
	单位面积的质量
	g/m2
	〉850

	6
	厚度
	mm
	2.0~2.2

	7
	断裂强力
	经向
	N/5cm
	2400

	
	
	纬向
	N/5cm
	2400

	8
	断裂伸长率
	经向
	%
	<2

	
	
	纬向
	%
	<2

	9
	透风率
	m3/m2.s
	0.15~0.25 (127 Pa条件下)

	10         
	排放浓度
	mg/m3
	<5

	二
	滤袋
	
	

	1
	加工方法
	
	三针六线缝制

	2
	过滤方式
	
	外滤

	3
	清灰方式
	
	脉冲清灰

	三
	使用寿命
	月
	18个

	
	
	
	


四、PPS/PTFE超细水刺毡梯度纤维滤袋

1、滤袋及后处理要求
 1.2材料：超细面层PPS+PTFE基布水刺毡滤料
 1.3重量：≥600g/m2

 1.4表面处理：防油处理
1.5袋口采用槽型口（双毡条方形卡槽结构）

2、滤料技术参数保证：

	序号
	项目
	单位
	内容

	一
	滤料
	
	PPS+PTFE基布

	1
	滤袋材质
	
	超细面层PPS+PTFE基布水刺毡（梯度纤维）滤料

	2
	处理工艺及表面后处理
	
	热轧+高温热定型；后处理防油处理

	4
	连续使用最高温度
	℃
	≤180

	5
	单位面积的质量
	g/m2
	≥600

	6
	断裂强力
	 经向          N/5cm*20cm       ≥1000

	
	
	纬向          N/5cm            ≥1200

	7
	透气率
	m³/m2.min
	10~15

	8
	过滤风速
	m/min
	0.65

	9
	运行阻力
	Pa
	≤1200

	10
	袋口型口
	
	双毡条方形卡槽结构

	11
	胀圈材质
	
	不锈钢

	12
	过滤介质
	
	煤气粉、氢氧化钙粉尘等

	二
	滤袋
	
	

	1
	缝制方式
	
	袋身PTFE线自动三针六线缝合，袋头、袋底PTFE线双针机缝合，缝线处涂胶处理

	2
	过滤方式
	
	外滤

	3
	清灰方式
	
	脉冲清灰

	4
	排放浓度
	mg/N㎡
	＜5

	5
	质保期
	月
	≥36


五、三防涤纶针刺毡覆膜滤袋（防水、防油、防静电）

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         序号
	项目
	单位
	内容

	一
	滤料
	
	

	1
	滤袋材质
	
	聚酯纤维

	2
	后处理方法
	
	烧毛+热定型+拒水防油+防静电+表面覆PTFE膜处理处理

	3
	短时超温使用温度
	℃
	120

	4
	连续使用温度
	℃
	80~100

	5
	单位面积的质量
	g/m2
	〉550

	6
	厚度
	mm
	1.8~2.0

	7
	断裂强力
	经向
	N/5cm
	1000

	
	
	纬向
	N/5cm
	1200

	8
	断裂伸长率
	经向
	%
	<25

	
	
	纬向
	%
	<35

	9
	透风率
	m3/m2.s
	0.15~0.25 (127 Pa条件下)

	10        
	排放浓度
	mg/m3
	<5

	二
	滤袋
	
	

	1
	加工方法
	
	三针六线缝制

	2
	过滤方式
	
	外滤

	3
	清灰方式
	
	脉冲清灰

	三
	使用寿命
	月
	24个


使用部门:炼铁、铸管、炼钢、焦化

六、超细纤维针刺毡滤袋

1、滤袋及后处理要求
 1.2材料：耐磨超细纤维

 1.3重量：≥550g/m2

 1.4表面处理：PTFE浸渍处理

 1.5顶部、底部工艺：底部向上双层加强100mm (本体材料)包底

2、滤料技术参数保证：

	序号
	项目
	单位
	内容

	一
	滤料
	
	耐磨超细纤维

	1
	滤袋材质
	
	耐磨纤维+高性能超细纤维

	2
	后处理
	
	烧毛、热定型、PTFE浸渍处理

	3
	短时超温使用温度 ≤10Min/次
	℃
	140

	4
	连续使用温度
	℃
	≤120

	5
	单位面积的质量
	g/m2
	≥550

	6
	厚度
	mm
	1.6-1.9

	7
	断裂强力
	经向          N/5cm        ≥ 800

	
	
	纬向          N/5cm         ≥1000

	8
	断裂伸长率
	经向            %           ≤30%

	
	
	纬向            %            ≤50%

	9
	透风率
	L/dm2.min
	110~150(200Pa条件下)

	10
	过滤风速
	m/min
	1

	11
	袋口胀圈材质
	
	不锈钢

	12
	过滤介质
	
	

	二
	滤袋
	
	

	1
	加工方法
	
	热合或缝制、三针六线缝制

	2
	过滤方式
	
	外滤

	3
	清灰方式
	
	脉冲清灰

	4
	排放浓度
	mg/㎡
	＜5 

	5
	质保期
	月
	18


七、莱氟FM-I 100%PTFE滤袋覆膜型滤袋技术参数
一、滤袋及后处理技术

1.1表面处理：

PTFE覆膜处理

1.2顶部、底部工艺：口部、底部为加厚层（本体材料）

二、滤料技术参数保证：

	序号
	项目
	单位
	内容

	一
	产品型号
	
	莱氟FM-I滤料

	1
	产品材质
	
	100%PTFE纤维/PTFE基布

	2
	后处理
	
	PTFE乳液渗膜处理+覆膜处理

	3
	单位面积的质量
	g/m2
	≥750

	4
	厚度
	mm
	1.0-1.4

	5
	短时超温使用温度
	℃
	260（单次不超过5分钟，寿命期内小于3次）

	6
	连续使用温度
	℃
	140～200

	 7
	断裂强力
	经向          N/5cm       ≥750

	
	
	纬向          N/5cm       ≥750

	8
	断裂伸长率
	经向            %         ≤30

	
	
	纬向            %         ≤50

	9
	透气率
	L/dm2.min
	25-35

	10
	260 ℃1.5h后的热收缩率
	%
	≤1.5

	11
	耐腐蚀性能
	良

	12
	耐水解性能
	良

	13
	耐磨性能
	良

	14
	质保期
	
24个月

	15        
	排放浓度
	＜5Mg/m3


使用部位：  炼铁白灰窑除尘系统
八、莱氟FM-Ⅱ覆膜型滤袋技术参数 

一、滤袋及后处理技术

1.1表面处理：

PTFE渗膜处理

1.2顶部、底部工艺：口部、底部为加厚层（本体材料）

二、滤料技术参数保证：

	序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	项目
	单位
	内容

	一
	滤料
	
	FM-II

	2
	加工方法
	
	PTFE渗膜处理

	3
	短时超温使用温度
	℃
	260（单次不超过5分钟，寿命期内小于3次）

	4
	连续使用温度
	℃
	140～200

	5
	单位面积的质量
	g/m2
	≥850

	6
	厚度
	mm
	2.2±0.1

	7
	断裂强力
	经向
	N/5cm
	2400

	
	
	纬向
	N/5cm
	2400

	8
	断裂伸长率
	经向
	%
	<5

	
	
	纬向
	%
	<10

	9
	透气率
	L/dm2.min


	50-75

	二
	滤袋
	
	

	1
	规格
	mm
	Ø160mm（直径）×6000mm（长度）不等

	2
	加工方法
	
	三针六线缝制

	3
	过滤方式
	
	外滤

	4
	清灰方式
	
	脉冲清灰

	5
	质保期
	
	24个月


使用部位：  炼铁白灰窑除尘系统

介质：含石灰粉状颗粒的烟尘 ；风机入口风量：330000m³/h；滤袋耐热温度250℃；风全压：8000pa ，除尘器进出口压差在600～800Pa，出口粉尘排放浓度＜5mg/m3 ，入口粉尘浓度＜10g/m3 ，滤袋重量不小于550g/m2，滤袋表面应做防粘袋处理，使用寿命≥18个月。

九、水刺超细纤维多维度滤袋

1、滤袋及后处理要求
 1.2材料：耐磨超细纤维水刺毡

 1.3重量：≥500g/m2

 1.4表面处理：PTFE乳液渗膜处理

 1.5顶部、底部工艺：底部向上双层加强100mm (本体材料)包底

2、滤料技术参数保证：

	序号
	项目
	单位
	内容

	一
	滤料
	
	水刺超细纤维

	1
	滤袋材质
	
	耐磨纤维+高性能超细纤维

	2
	后处理
	
	烧毛、热定型、PTFE乳液渗膜处理

	3
	短时超温使用温度 ≤10Min/次
	℃
	140

	4
	连续使用温度
	℃
	≤120

	5
	单位面积的质量
	g/m2
	≥500

	6
	厚度
	mm
	1.6-1.9

	7
	断裂强力
	经向          N/5cm        ≥ 800

	
	
	纬向          N/5cm         ≥1000

	8
	断裂伸长率
	经向            %           ≤30%

	
	
	纬向            %            ≤50%

	9
	透风率
	L/dm2.min
	110~150(200Pa条件下)

	10
	过滤风速
	m/min
	1

	11
	袋口胀圈材质
	
	不锈钢

	12
	过滤介质
	
	矿粉、焦粉、矿渣微分

	二
	滤袋
	
	

	1
	加工方法
	
	热合或缝制、三针六线缝制

	2
	过滤方式
	
	外滤

	3
	清灰方式
	
	脉冲清灰

	4
	排放浓度
	mg/㎡
	＜5

	5
	质保期
	月
	24

	6
	入口粉尘浓度
	g/Nm3 
	≤400g/Nm3 


十、超细抗静电纤维水刺毡滤袋

1.2材料：超细抗静电纤维水刺毡

 1.3重量：≥500g/m2

 1.4表面处理：PTFE乳液渗膜处理

 1.5顶部、底部工艺：底部向上双层加强100mm (本体材料)包底

 1.6加工工艺：三针六线缝制

	序号
	项目
	单位
	内容

	一
	滤料
	
	抗静电，超细改性滤料

	1
	滤袋材质
	
	抗静电纤维+高性能超细纤维

	2
	后处理
	
	PTFE乳液渗膜处理

	3
	短时超温使用温度 ≤10Min/次
	℃
	140（每年不超5次）

	4
	连续使用温度
	℃
	≤120

	5
	单位面积的质量
	g/m2
	≥500

	6
	厚度
	mm
	1.6-1.9

	7
	断裂强力
	经向          N/5cm        ≥ 800

	
	
	纬向          N/5cm         ≥1000

	8
	断裂伸长率
	经向            %           ≤30%

	
	
	纬向            %            ≤50%

	9
	透风率
	L/dm2.min
	110~150(200Pa条件下)

	10
	过滤风速
	m/min
	1

	11
	袋口胀圈材质
	
	不锈钢

	12
	过滤介质
	
	焦粉、烟气

	二
	滤袋
	
	

	2
	加工方法
	
	热合或缝制

	3
	过滤方式
	
	外滤

	4
	清灰方式
	
	脉冲清灰

	5
	排放浓度
	mg/㎡
	＜5

	6
	质保期
	月
	24


说明：1、每种滤料使用寿命承诺均为正常工况条件下。

1.布袋处理后技术标准：

2.滤袋的纵向缝线、袋口的环状缝线、滤袋防瘪环（钢圈）的环状缝线、滤袋底的环状缝线必须走线均匀、牢固，无断线、纵线。滤袋在正常使用过程中缝线断开，导致滤袋进灰的视为布袋质量问题。 

3.滤袋无破损，包装必须防水包装，滤袋出厂必须提供产品材质、规格明细、出厂验收合格证、每组数量。

4、货到需方现场，需方需要立即对货物进行验收，具体验收项目：滤袋无破损，包装必须防水包装，滤袋出厂必须提供产品材质、规格明细、出厂验收合格证、每组数量。验收合格后签字确认，并有供方送货人员带回确认文件。

5、滤袋尺寸按照使用花板尺寸或样品生产。

      6、根据使用部门的工况要求，调整工艺，生产适合的滤料。
      7、骨架材质规格要求为： 

       1）普通骨架筋粗：φ3.8mm，材质为Q235；

   2）φ160竖筋根数：16根  φ130竖筋根数：（长度3m 为10根，6m为12根）

          以上支撑环间距：200mm；均为热镀锌。

8、骨架送货铁框包装，便于吊装卸货。

所有滤袋、骨架尺寸，由中标方负责到我公司现场核实、确认。

第   页
6 

