芜湖新兴铸管三山区环保无水炮泥技术协议

一、无水炮泥

（一）、供货产品名称：环保无水炮泥（结合剂：树脂）

（二）、产品满足技术要求：

1、主要理化性能指标

| 化学成分，% | Al2O3 | ≥15 |
| --- | --- | --- |
|  | SiO2 | ≥30 |
|  | SiC | ≥12 |
|  | 游离C | 20-25 |
| 体积密度，t/m3 | 150℃，24h | ≥1.65 |
| 抗折强度，MPa | 1200℃，3h | 4.8 |
| 耐压强度，MPa |  | 19.1 |
| 线变化率，% |  | –1.0 |
| 结合强度 | 常温 | ≥0.6MPa |
| 气孔率 |  | 25%左右 |
| 可塑性指数 |  | 9~13 |

2、供方供货时要提供主要理化指标检验报告和出厂日期及合格证，在供货周期内，必须由供方提供第三方（国家级检验中心）检验报告。

二、使用要求及考核：

1、确保铁口深度控制在2700~3000mm之间，不出现隔层现象，出现隔层考核300元/次。

2、炮泥要具有良好的耐冲刷性，正常生产时每炉出铁时间能达到70分钟以上，少于60分钟考核200元/次，少于50分钟，或铁未出净（少出30吨以上）就来风堵口，考核300元/次，连续两炉次加倍考核，超过两炉次暂停用。

3．铁口难开（超过15分钟打不开）或炮泥难打入，一次考核200元；因炮泥质量原因动氧烧铁口一次考核300元；因铁口浅造成高炉减风出铁，一次考核500元。

4、达到招标方公司环保要求，确保高炉生产，因炮泥原因造成无组织外排每发生一次考核2000元，构成环保事故的冒大烟一次考核20000元，以招标方高炉和事业部、安环处统计为准。

5、因质量问题造成高炉铁口浅引发铁口事故（跑大流等），直接取消供货资格并追究造成的损失。

6、如应标方供应的炮泥质量频繁（连续超过三炉次）达不到高炉铁口深度、出铁时间或安全环保要求，招标方随时可以进行退货或更换厂家。

7、若因应标方供货不及时影响招标方生产，取消供货资格。

8、招标方使用炮泥根据供货情况安排应标方负责一个铁口供货，做对比，包括单耗、使用效果。若综合效果差，招标方有权停止应标方供货资格。

9、招标方在使用过程中，发现炮泥有问题，供货方必须两天内到现场协助解决（一周内解决发生的问题）。

10、以上对厂家的考核由招标方炼铁部提供考核数据，招标方炉料部负责执行。

三、包装、运输及服务要求：

1、大袋用防水防潮吨袋包装，吨袋里单个炮泥用塑料薄膜包装。

2、为保证炮泥质量稳定性，应标方要保证困泥时间10~15天，不可过短或过长，每袋标明生产日期，每批次提供质量检验报告。

3、招标方电话通知应标方将约定数量产品三天内运送到指定地点，保证包装完好。

4、不合格需退货炮泥要及时从现场清理走，废炮泥由应标方自己回收。

5、包装袋要求牢固可靠，大袋包装有吊装带，如因吊装过程中包装不牢发生脱落或不能吊装招标方考核应标方1000元/次，同时出现的安全事故由应标方承担。

四、费用结算

承包采用吨铁承包制，按照使用炮泥对应铁水量结算。招标方炼铁部确定每月铁水吨位。

五、安全要求：

应标方自身人员由应标方管理，同时满足招标方及当地政府的防疫要求和服从招标方安全、现场、能源管理以及其他各项制度管理。

本协议中出现的供货方和应标方，都为供货方。