阻燃型含油尼龙衬板招标技术要求

本次招标采购的阻燃型含油尼龙衬板，运用于烧结二期配料钢仓锥形段（钢仓尺寸详见A型、B型钢仓施工图），原有的尼龙衬板自2012年投产使用至今，磨损较严重，需更换24个钢仓尼龙衬板，现场工况条件要求如下：

- 仓内物料为：铁精粉（1-18#仓-A型仓,锥形段约123㎡）、焦粉（19-20#仓---B型仓，锥形段约116㎡）、烧结矿返矿（26-29#仓---A型仓，锥形段约123㎡）。面积合计2938㎡。

- 钢仓工作机制：24小时连续物料冲刷。

- 二、阻燃型含油尼龙衬板性能技术要求如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | MPa | 70-80 |
| 2 | 断裂伸长率 | % | 40 |
| 3 | 弹性模量 | GPa | 1.9-3.2 |
| 4 | 弯曲强度 | MPa | 80-130 |
| 5 | 抗压强度 | MPa | 110 |
| 6 | 布氏硬度 | HB | 80 |
| 7 | 比重 | t/m3 | 1.2 |
| 8 | 熔点 | ℃ | 230 |
| 9 | 吸水率 | % | 0.2 |
| 10 | 磨擦系数 | / | 0.1 |
| 11 | 冲击强度 | kJ/m2 | 6.5 |
| 12 | 连续耐热温度 | ℃ | 170-230 |
| 13 | 线膨胀系数 | K-1 | 5.5×10-5 |

三、阻燃型含油尼龙衬板成分含量技术要求如下：

| 物料名称 | 成分比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 己内酰胺 | 90% |  |
| 稀土 | 7% |  |
| 其他（阻燃剂、进口特种矿物油、石英、氧化硅、二硫化钼等） | 3% |  |

- 阻燃型含油尼龙衬板，厚度为25mm，合计面积2938㎡。尼龙衬板要求耐冲刷、耐磨、耐老化、耐腐蚀、不粘料。供货方免费提供技术安装指导服务。

- 供货方必须随货提供产品性能检测报告一份、产品成分检测报告一份、合格证、质量保证书，要求为原件，检测数据承诺真实有效。我方有权对到货的产品随机取样送检，若检测数据达不到投标协议规定尼龙衬板技术性能要求和成分要求，存在弄虚作假、以次充好情况，我方有权按照合同要求对供货进行处罚。