70碳化硅提温剂质量标准技术

- 范围

- 本标准规定了炼钢用70碳化硅提温剂的采购标准、让步接受条件及送货要求。

- 技术要求

- 2.1检验项目

- SiC、游离C、S、全水、粒度

- 2.2检验标准

- SiC≥70%；游离C≥5%；全水≤2.5%；S≤0.15%；粒度：10-60mm，范围内的比例≥90%

- 2.3让步接受条件

- SiC≥65%；游离C≥3%；S≤0.2%；粒度：10-60mm，范围内的比例≥85%

- 2.4不合格处理

- 1、65%≤SiC≤70%，每下降1.0%，合同价格降2%，SiC≤65%，退货，因故不能退货双倍处罚；

- 2、游离C≤5%，每下降1.0%，合同价格降2%，游离C≤3%退货，因故不能退货双倍处罚

- 3、S%每超出范围0.01%，每吨分别考核单价的1%，

- 4、全水超出2.5%部分双倍扣重；

- 5、粒度超出扣吨位；超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。

- 3.贮存

- 70碳化硅提温剂散料自卸车进厂。