低氟化渣剂（预熔性）质量标准技术统一平台

1.范围

本标准规定了炼钢用低氟化渣剂（预熔性）的采购标准、让步接受条件及包装要求。

2.技术要求

2.1检验项目

CaO、SiO2、Al2O3、TFe、CaF2、MgO、S、P、H2O、粒度

2.2检验标准

CaO:5-20%、SiO2≤8%、Al2O3：40-55%、TFe≤1.5%、CaF2：20-40%、MgO≤3%、S≤0.15%、P≤0.06%、H2O≤1%、粒度5-40mm≥90%

2.3让步接受条件

CaO≤22%、SiO2≤10%、Al2O3≥35%、TFe≤2%、CaF2≥15%、H2O≤2%、MgO≤4%、粒度5-40mm≥85%

2.4扣罚

1、15%≤CaF2＜20%，每下降1%，合同价格降2%，CaF2＜15%退货，因故不能退货双倍处罚；

2、35%≤Al2O3＜40%，每下降1%，合同价格降2%，Al2O3＜35%退货，因故不能退货双倍处罚；

3、20%＜CaO≤22%，每增加1%，合同价格降2%，CaO＞22%退货，因故不能退货双倍处罚；

4、8%＜SiO2≤10%，每增加1%，合同价格降2%，SiO2＞10%退货，因故不能退货双倍处罚；

5、1.5%＜TFe≤2.0%，每超出范围0.1%，合同价格降1%，TFe＞2%退货，因故不能退货双倍处罚；

6、P>0.06%、S>0.15%，每超出范围0.01%，合同价格降1%；

7、粒度超标准范围扣吨位，超出让步范围退货，因故不能退货双倍处罚；

8、H2O超标准按照双倍扣吨位，H2O＞2%退货，因故不能退货在处罚的基础上再加双倍扣款。

9、3%＜MgO≤4%，每超出范围0.1%，合同价格降1%，MgO＞4%退货，因故不能退货双倍处罚。

3.包装要求

（1）包装采用2层，外层为编织袋，内为塑料膜，塑料膜强度不易刺破，起到防潮作用，内膜及编织袋必须扎口；

（2）吨袋重量不得超过1.2吨；

（3）包装标识必须包含：厂家名称、物料名称、重量、生产日期；

（4）为便于叉车倒运，外包装袋，吊耳高度不得低于50cm。

（5）包装不符合要求、标识不全、吊耳高度不够、包装袋破损的，按50元/袋予以考核；因包装袋质量差导致破损散料的按100元/袋予以考核。

4.贮存

化渣剂存放在炼钢部库房。