辊环采购技术协议

1.1辊环制造、检验执行标准

YS/T61-2007《高速线材轧制用碳化钨辊环》

GB/5242-85《硬质合金制品检验规则和试验方法》

GB/5243-85《硬质合金制品标志、包装、运输和贮存》

1.2.1辊环的化学成分和物理力学性能（表一）

| 产品名称 | 牌号 | 化学成分 |  | 密度 g/cm³ | 硬度 HRA | 抗压强度 N/mm² | 抗弯强度 N/mm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WC | Co+Ni+Cr |  |  |  |  |
| 碳化钨辊环 | YGR55 | 75 | 25 | 13.1 | ≥80 | 3000 | 2400 |
| 碳化钨辊环 | YGR40 | 82 | 18 | 13.7 | ≥83.5 | 3200 | 2500 |
| 碳化钨辊环 | YGR30 | 85 | 15 | 14.1 | ≥85 | 3300 | 2650 |
| 碳化钨辊环 | YGR25 | 88 | 12 | 14.2 | ≥86 | 3400 | 2700 |
| 碳化钨辊环 | YGR45T | 80 | 20 | 13.5 | ≥84 | 3400 | 2580 |
| 碳化钨辊环 | YGR20 | 90 | 10 | 14.4 | ≥87.5 | 4100 | 2700 |

1.2.2辊环的技术参数（表二）

| 机组 | 规格（mm） | 单槽轧制量（吨） |
| --- | --- | --- |
| A线预精轧（盘螺） | φ285*φ160*95 | 8000-9000 |
| A线精轧（盘螺） | φ228.3*φ126*72 | 4000-6000 |
|  | φ228.3*φ126*72 | 4000-6000 |
|  | Φ170.66*φ95*70 | 2000-3000 |
| B线精轧（盘圆） | 228.34*130*71.8 228.34*130*44.45 | ≥2000 |
| B线减径（盘圆） | 228.34*130*71.8 228.34*130*44.45 | ≥1000 |
| B线定径（盘圆） | 156*94*70 156*94*57.35 | ≥1000 |

注：成品槽考虑产品过钢量达到以下要求：预精轧单槽产量约6000T（≥6000T），精轧机单槽产量≥2000T，减定径辊环≥1000T，硬线或低温钢（精轧温度870°以下）≥800T。19~20#精轧228.34辊环要求过钢量≥4000T，6螺纹成品要求过钢量≥1350吨。

1.3辊环的技术条件

1.3.1形位公差：

轴向跳动：≤0.015mm

径向跳动：≤0.02mm

端面跳动：≤0.02mm

端面平行度和平面度：≤0.01mm

1.3.2辊环的粗糙度：

内孔粗糙度Ra≤0.4μm

外圆粗糙度Ra≤0.8μm

端面粗糙度Ra≤0.4μm

槽面粗糙度Ra≤0.8μm

1.3.3免费提供所加工孔型的一套（4单片）完整样板，并标记孔型代号。