无缝纯钙线质量标准技术统一平台

- 1.范围

- 本标准规定了炼钢用无缝纯钙线的采购标准、让步接受条件及包装要求。

- 2.技术要求

- 2.1检验项目

- Ca%、芯重、皮厚、外径

- 2.2检验标准

- Ca≥98%；Al≤0.8%；Mg≤0.4%；Mn≤0.02%；Fe≤0.01%；芯棒≥55g/m；铁皮厚＞0.95mm；线外径9.0±0.5mm；铁皮使用激光无缝焊接

- 2.3让步接受条件

- 97%≤Ca＜98%；52g/m≤芯棒重

- 2.4不合格处理

- Ca：Ca超出标准在让步范围内，每下降0.1%，合同价格降1.5%；超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。

- 芯棒：芯重超出标准在让步范围内，每下降1g，合同价格降1%；超出让步接收范围，3倍扣罚。

- 3.包装要求

- 1、外框标准重量≤60kg，结账扣除重量，超出标准3倍扣重，外框要求焊接牢固，便于二次挪运。

2、每捆无缝纯钙线自带1个金属类标识牌，必须包含产品名称、净重、生产日期或生产批号、厂家等。标识牌应跟外框连接牢固，避免脱落。不符合要求按200元/卷落实考核。

- 4.贮存

- 无缝纯钙线存放在公司合金库房。

- 本次招标3个月量，计划量为250吨（以生产实际用量为准）。